Новый полимерный комплексообразующий сорбент

Волчкова Е.С.*

Студентка 1 курса магистратуры

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет,

Тверь, Россия

E-mail: lenacucurbita@mail.ru

Получение новых высокоэффективных комплексообразующих сорбентов может быть осуществлено путем прививки двух молекул бромянтарной кислоты к активированной поверхности матрицы по аминогруппам [1].В результате образуется сорбент, у которого комплексообразующим агентом является пришитый пятидентатный лиганд - иминодиянтарная кислота. Этот процесс легко осуществим в связи с тем, что в галоид кислотах атом галогена чрезвычайно склонен к реакциям обмена.

Эффективность предлагаемого решения определяется тем, что у закрепленного лиганда ИДЯК, благодаря высокой гидролитической и окислительно-восстановительной устойчивости, образуются комплексы с металлами в нейтральной и кислой средах, причем строение ИДЯК и её высокая дентатность (четыре карбоксильных и одна аминная группировки) обеспечивают в кислой и нейтральной средах образование строго стехиометрических комплексов с соотношением Ме : L = 1:1. Например, максимальное образование комплексов GaL и InL с ИДЯК наблюдается при рН = 4 для GaL и при рН = 4,5 для InL.

Об эффективности сорбентов с более высокой комплексообразующей способностью привитых комплексонов при разделении, например, близких по свойствам 3d-металлов свидетельствует более высокая разность констант устойчивости соответствующих комплексов (Табл. 1).

Таблица 1.

| Комплексон | Логарифмы констант устойчивости комплексов MeL |  |  |  | СЕ, ммоль/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co | Ni | Cu | Zn |  |
| ИДУК | 7,01[2] | 8,03[2] | 10,60[2] | - | 0,03-0,13 |
| КМАК | 8,70[3] | 10,25[3] | 10,98[4] | 8,60[5] | 1,5 |
| ИДЯК | 9,96[5] | 11,68[6] | 13,92[6] | 10,30[6] | 3,0 |

Так, разница в устойчивости комплексов Co и Ni с привитым комплексоном КМАК известного сорбента 1,55 (lgKNiL- lgKCoL=10,25 - 8,70=1,55), тогда как аналогичная разница для привитого комплексона ИДЯК нового сорбента1,72. Еще более существенная разница в устойчивости комплексов КМАК и ИДЯК наблюдается при разделении таких металлов как Cu и Zn (для КМАК lgKCuL- lgKZnL= 10,98 - 8,60 = 1,38, а для ИДЯК lgKCuL- lgKZnL= 13,92 - 10,30 = 3,62).

Литература

- Волчкова Е.С., Никольский В.М., Логинова Е.С., Толкачева Л.Н. Заявка на изобретение №2015122875 от 16.06.2015.

- Дятлова Н.М., Темкина В.Я., Колпакова И.Д. Комплексоны, М.: Химия, 1970, С. 370-371.

- Горелов И.П., Князева Н.Е., Никольский В.М. // Журнал неорганической химии, 2004, т. 49, №5, С. 878.

- Никольский В.М., Князева Н.Е., Горелов И.П. // Журнал неорганической химии, 2004, т. 49, №5, С. 874.

- Никольский В.М. Автореф. дисс. докт. хим. наук, Тверь, 2005, С. 13.

- Толкачева Л.Н., Никольский В.М. // Вестник Казанского технологического университета, 2010, №1, С. 46.

________________

*Выражаю благодарность научному руководителю д.х.н., профессору Никольскому В.М. за помощь в подготовке тезисов и доклада