Сорбционное концентрирование ионов серебра (I) из хлоридных растворов на ионитах марок CYBBER и Purolite

Дуба Е.В.

Аспирант

Сибирский федеральный университет, Институт цветных металлов и материаловедения, Красноярск, Россия

E–mail: eduba@yandex.ru

В настоящее время актуальной проблемой является извлечение ионов серебра (I) из хлоридных растворов с помощью различных сорбентов, так как этот элемент является одним из сопутствующих компонентов растворов металлургических предприятий, отработанных автокатализаторов и катализаторов химического производства [1]. Также поведение хлоридных комплексов серебра при сорбционном концентрировании на полимерных ионитах из растворов мало изучено.

В связи с этим целью данной работы является исследование процесса сорбции хлоридных комплексов Ag (I) в статическом режиме на ряде макропористых ионитов. Исследование приводили на зарубежных ионитах марки Purolite (сильно- и слабоосновные, комплексообразующие) и – отечественных малоисследованных ионитах марки CYBBER, синтезированных в Санкт-Петербурге (компания SYNTEZNVK).

Для приготовления хлоридных комплексов серебра использовали раствор AgNO3 с концентрацией по серебру 0,0071 моль/л и растворы соляной кислоты различных концентраций: 1,0; 2,0 и 4,0 моль/л. Сорбцию осуществляли из свежеприготовленных хлоридных растворов серебра (I) при комнатной температуре. Навески ионитов составляли 0,1 г, обьем раствора – 10,0 мл, время установления равновесия 24 ч. Перед работой иониты были подготовлены по стандартным методикам и переведены в соответствующую форму: хлоридную (аниониты) и Cl-H+ (хелатные иониты). Определение Ag (I) в растворах после сорбции осуществляли методом потенциометрического титрования [2]. Выбор концентраций и кислотности исходных растворов был сделан с целью приближения условий эксперимента к производственным условиям.

Результаты по сорбционному концентрированию Ag (I) из индивидуальных хлоридных растворов на исследуемых ионитах позволяют заключить, что сорбционная способность представленных ионитов зависит от их структуры и кислотности среды. Хлоридные комплексы Ag (I) из 1,0 M HCl извлекаются исследуемыми ионитами на уровне менее 40%. В 2,0 M HCl уровень извлечения для ионитов CYBBER составляет 23-50%; для ионитов Purolite – 40-96%. В 4,0 M HCl процент извлечения для ионитов CYBBER – 54-92%; для ионитов Purolite – 40-100%.

Наиболее полное извлечение Ag (I) наблюдается в среде 4,0 М HCl на ионитах марки Purolite. Высокой сорбционной способностью обладают слабоосновные аниониты и полиаминные иониты комплексообразующего типа. Сильноосновный анионит Purolite A300, извлекающий хлоридные комплексы серебра из 2,0 M и 4,0 M HCl на уровне 95-96%, по своей сорбционной способности выделяется, в то время как другие сильноосновные аниониты извлекают комплексы серебра даже из 4,0 M HCl не более чем на 40-68%.

Литература

- Золотов, Ю.А. Аналитическая химия металлов платиновой группы // Сборник обзорных статей. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 592.

- Пятницкий, И.В. Аналитическая химия серебра. М.: Наука, 1975. C. 286.

1Автор выражает благодарность своему научному руководителю, доценту, к.х.н. Кононовой О.Н. за помощь в подготовке тезисов.