Функциональные кремнийорганические ПАВ гребнеобразного строения в качестве стабилизаторов полимерных суспензий.

Артамонов Д.Ю.

Студент

Московский технологический университет, Московский государственный университет тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, факультет биотехнологии и органического синтеза, Москва, Россия.

E–mail: hitch96@mail.ru

Исследования, выполненные в нашей лаборатории, показали, что для синтеза полистирольных суспензий с узким распределением частиц по размерам в широком интервале значений диаметров, целесообразно использовать в качестве стабилизаторов функциональные кремнийорганические ПАВ нерастворимые в воде. Кремнийорганические ПАВ обладают высокой поверхностной активностью и формируют прочные межфазные слои на поверхности полимерно-мономерных частиц с ранних степеней конверсии мономера. В их присутствии удается получить полимерные суспензии с узким распределением частиц по размерам, с содержанием сухого полимера не выше 10%.

Свойства межфазных адсорбционных слоев зависят от строения кремнийорганических ПАВ, так, например, толщина межфазного слоя на границе толуольный раствор аминосодержащего кремнийорганического ПАВ димерного строения/вода составляет 7,5·10-9 нм, а толщина межфазного слоя на границе толуольный раствор аминосодержащего кремнийорганического ПАВ гребнеобразного строения/вода - 110·10-9 нм. Это предполагает возможность повышения концентрации полимера в готовой суспензии и увеличения диаметра полученных полимерных частиц.

Для подтверждения этого предположения были исследованы кинетические закономерности гетерофазной полимеризации стирола и метилметакрилата в присутствии кремнийорганического ПАВ гребнеобразного строения, содержащего аминогруппы. При изменении концентрации мономера были получены агрегативно устойчивые полистирольные и полиметилметакрилатные микросферы с узким распределением по размерам (Dw/Dn=1,01÷1,06) с диаметрами в интервале от 0,6 до 2,0 мкм и от 0,4 до 1,0 мкм соответственно.

Полученные результаты сравнили с аналогичными данными, полученными в присутствии аминосодержащих кремнийорганических ПАВ димерного строения. Сравнение показало, что в отличии от ПАВ димерного строения, в присутствии кремнийорганических ПАВ гребнеобразного строения удалось получить устойчивые полимерные суспензии с содержанием полимера выше 25% с узким распределением частиц по размерам. Кроме того, обращает на себя внимание, что в присутствии кремнийорганических ПАВ гребнеобразного строения удалось провести полимеризацию стирола и метилметакрилата при концентрациях ПАВ в 4-6 раз меньше чем в присутствии ПАВ димерного строения.