Транспорт некоторых лекарственных веществ-неэлектролитов из полимерной матрицы

Янтурина Р.Р. магистрант 1 г.о.

ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: rita.yanturina@mail.ru

В настоящее время широкое распространение получили работы по созданию систем контролируемой доставки лекарственных веществ (ЛВ). Транспорт ЛВ из таких систем происходит в основном за счет диффузии. В работах прошлых лет [1-3] было подробно изучено высвобождение ЛВ из полимерной матрицы на основе хитозана. Во всех случаях процесс диффузии не подчинялся классической фиковской диффузии о чем свидетельствуют значения n меньше 0,5 в уравнении Ритгер-Пеппаса. Мы предположили, что это связано с тем, что используемые ЛВ представляли собой электролиты и оказывали влияние на структуру и свойства полимерной матрицы.

Для проверки это гипотезы в данной работе было изучено влияния лекарственных веществ-неэлектролитов на их транспорт из полимерной матрицы.

В качестве матрицы использовали хитозан, в качестве ЛВ – левомицетин. Хитозановые пленки были сформированы из раствора 1% уксусной кислоты. Концентрация полимера в исходном растворе составляла 1 %. Толщина пленок во всех экспериментах поддерживалась постоянной и равной 0,1 мм. ЛВ в виде порошка вносилось в раствор ХТЗ непосредственно перед формированием пленки. Концентрация лекарственного соединения в пленке составляла 0,01 и 0,1 моль на моль хитозана.

Кинетику высвобождения лекарственных веществ из пленок в водную среду при температуре 37°С изучали методом УФ-спектрофотометрии водных растворов в области максимума поглощения ЛВ. Для установления режима высвобождения ЛВ кинетические кривые обрабатывали по уравнению:

Gt/G  = ktn.

Проведенные исследования показали, что в случае системы хтозан - левомицетин значения показателя n больше 0,5. Данный факт свидетельствует о том, что лимитирующим фактором является процесс релаксации полимерной цепи, а не диффузии, как это было в ранее изученных случаях, когда ЛВ представляло собой электролит. Изотермический отжиг полученных пленок приводит к релаксации полимерных цепей, вследствие того, что значения показателя n становится равным 0,5.

Литература

1. Kulish E.I., Shurshina A.S., Kolesov S.V. Specific Feature of Water Vapor Sorption by Chitosan Medicated Films // Russian Journal of Applied Chemistry. 2013, № 86 (10). р. 1537−1544.

2. Kulish E.I., Shurshina A.S., Kolesov S.V. Specific Transport Properties of Medicinal Chitosan Films // Polymer science, Ser. A. 2014, № 56 (3). р. 289-295.

3. Kulish E.I., Shurshina A.S., Kolesov S.V. Transport properties of chitosan – amikacin films // Russian Journal of physical Chemistry B. 2014, № 8 (4). р. 596-603.