Влияние тройного сополимера этилена с винилацетатом

и метилметакрилатом на термоустойчивость поливинилхлорида. 
Проворова Элеонора Рамильевна
Студентка 4 курса
Башкирский Государственный Университет, 
Химический факультет, Уфа,  Россия.

E-mail: provorova.elia@mail.ru

Твердый пластификатор «Эталитен» (EVA-g-MMA) представляющий собой сополимер этилена с винилацетатом и метилметакрилатом является эластичным полимером из класса полиолефинов и прекрасно совмещается с поливинилхлоридом за счет привитого мономера - метилматакрилата (ММА), следовательно, эти качества позволяют использовать данный материал в качестве эластифицирующей добавки в поливинилхлориде.

Так как «Эталитен» EVA-g-ММА является твердофазным пластификатором, то он, в отличие от жидких пластификаторов, в частности, диоктилфталата, который с течением времени испаряется с поверхности пластифицированного изделия и постепенно материал становится хрупким, лишен подобных недостатков. Кроме того важным моментом является то, что  использование «Эталитен» EVA-g-ММА  позволяет  снизить количество применяемого жидкого пластификатора. В связи с этим представляет научный и практический интерес выявление закономерностей термического и термоокислительного распада   ПВХ в присутствии «Эталитен» EVA-g-ММА.

Показано, что в инертной атмосфере «Эталитен» EVA-g-ММА  в широком интервале концентраций практически не влияет на скорость термической деструкции поливинилхлорида. Кинетические кривые процесса дегидрохлорирования ПВХ в присутствии «Эталитен» EVA-g-ММА  имеют линейную зависимость.

В условиях термоокислительной деструкции наблюдается ускоряющее влияние «Эталитен» EVA-g-ММА на скорость дегидрохлорирования полимера. Возможно, причиной отрицательного влияния «Эталитена» EVA-g-ММА на термоокислительный распад ПВХ являются продукты деструкции сополимера, в частности, уксусная кислота.

Установлено, что «Эталитен» EVA-g-ММА    заметно ингибирует процесс термоокислительного дегидрохлорирования ПВХ, пластифицированного диоктилфталатом 40 масс. ч./100 масс.ч ПВХ. Максимальный ингибирующий эффект достигается при введении «Эталитен» EVA-g-ММА 20 масс. ч./100 масс. ч ПВХ.

Стабилизирующий эффект «Эталитена» EVA-g-ММА на распад ПВХ-пластиката  также  установлен по показателю «время термостабильности» полимерной композиции дополнительно содержащей в качестве стабилизатора трехосновной сульфат свинца. Для выявления причин стабилизирующего эффекта «Эталитена» EVA-g-ММА  на термоокислительный распад пластифицированного ПВХ необходимо проведение дополнительных экспериментов.

Образец твердофазного пластификатора «Эталитен» EVA-g-ММА  испытан в рецептуре кабельного пластиката, заменяя серийный пластификатор диоктилфталат на 10%.  Показано, что образцы кабельного пластиката, полученные с использованием пластификатора диоктилфталата и твердофазного пластификатора «Эталитен»  EVA-g-ММА  в соотношении 40,5 : 4,5 м.ч. на 100 м.ч. ПВХ, соответствуют требованиям ГОСТ 5960–72 с изм. 1–9. «Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей». Увеличение количества твердофазного пластификатора «Эталитен» в рецептуре кабельного пластиката, приводит к несоответствию полученного пластиката требованиям ГОСТ 5960–72 по показателю: «Температура хрупкости».

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности использования «Эталитен» EVA-g-ММА в качестве твердого пластификатора ПВХ-композиций дополнительно проявляющий стабилизирующий эффект.