Термочувствительные положительно заряженные микрогели на основе поли-N-изопропилакриламида для получения комплексов с малыми анионными липосомами.

Ивашков Олег Валерьевич, Костенко Степан Николаевич

аспирант 1 г.о.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: ivashkov@vms.chem.msu.ru

Липосомы – сферические частицы, образованные молекулами липидов, уже на протяжении нескольких десятилетий применяются для доставки лекарственных веществ в организм человека. В последнее время в литературе широко обсуждаются системы для концентрирования липосом в ограниченном объёме: это может привести к увеличению терапевтического эффекта, а также позволить совместную доставку нескольких веществ. В качестве ядра-носителя мультилипосомальной системы могут выступать микрогели на основе поли-N-изопропилакриламида (НИПАМ). Их дополнительное преимущество заключается в том, что такие микрогели являются стимул-чувствительной системой: при повышении температуры размер частиц микрогеля уменьшается, что в случае комплекса микрогель-липосомы может привести к высвобождению содержимого липосом.

Микрогели были синтезированы методом радикальной полимеризации и охарактеризованы с помощью ЯМР и статического светорассеяния. Для придания микрогелю положительного заряда, в синтезе использовали 10 масс% диметиламинопропилметакриламида (ДМАПМА), содержащего аминогруппу, степень протонирования которой изменяется от 1 до 0 в диапазоне значений pH от 5 до 9. Была получена серия микрогелей с разными количествами сшивающего агента метиленбисакриламида (БИС): 0.5, 2, 4, 8 масс%.

Исследуемые микрогели являются термочувствительной системой. При температурах ниже НКТР, полиНИПАМ хорошо растворим в воде за счёт образования водородных связей между молекулами воды и аминогруппами микрогеля. При повышении температуры водородные связи претерпевают разрушение, что приводит к коллапсу цепей и уменьшению размера частиц микрогеля. Для имеющихся образцов методом DLS получены зависимости эффективного диаметра и полидисперсности от температуры при различных значениях pH и ионной силы.

Установлено, что отношение эффективных диаметров частиц микрогеля в набухшем и коллапссированном состояниях зависит от количества сшивающего агента: при pH = 7 для частиц, содержащих 8 масс% БИС уменьшения размера при нагревании не наблюдается, в то время как для частиц с 2 масс% БИС диаметр уменьшается в два раза при нагревании от 25 до 50 °С. Кроме того, было показано, что коллапс более выражен при pH = 9, что связано с тем, что группы ДМАПМА не несут заряда при данном значении pH, а значит, не препятствуют ассоциации цепей друг с другом.

Также было показано, что при pH = 9 уменьшение размера наблюдается до определённой температуры, после чего эффективный диаметр и индекс полидисперсности увеличиваются, что говорит о существенной агрегации, которая не наблюдается при pH = 7. Это можно объяснить тем, что при нагревании, после первичного коллапса частиц микрогеля, вызванного ухудшением качества растворителя, происходит межчастичная ассоциация, приводящая к агрегации. Межчастичная ассоциация не наблюдается при нагревании раствора микрогеля в случае pH = 7, так как в этом случае частицы  микрогеля несут положительный заряд, препятствующий агрегации.

Получены комплексы данных микрогелей с малыми анионными липосомами, состоящими из кардиолипина и яичного лецитина. Методом флуоресцентной спектрометрии было оценено количество липосом, адсорбированных на частицах микрогеля.