Влияние состава на вязкостные свойства неотверждаемых герметиков на основе этиленпропиленового каучука

Муртазина Л.И., Филиппова С.Д., Мамина А.Ф., Миннеханов А.Р.

Ассистент; магистрант; магистрант; магистрант

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

институт полимеров, факультет технологии и переработки каучуков и эластомеров, Казань, Россия

E–mail: Leysanmurtazina88@gmail.com

Одним из основных требований, предъявляемых к герметизирующим материалам любого типа является высокая адгезия к различным субстратам (герметизируемым поверхностям), превосходящая прочность самой композиции, тем самым обеспечивая когезионный характер разрушения адгезионного соединения. Кроме того, высокий уровень свойств должен сохранятся на протяжении всего срока службы герметика.

В случае неотверждаемых герметизирующих композиций уровень адгезии определяется не только наличием адгезионных добавок, но и большим, чем в случае резин вкладом диффузионных процессов (связанных с вязкостью композиций, обуславливающей затекание композиции в неровности и шероховатости поверхности субстрата), определяющих уровень адсорбционных, соответственно и адгезионных взаимодействий. Поэтому оценка вязкости разрабатываемых герметиков представляется важной задачей.

Изучалось влияние содержания регуляторов вязкости на вязкостные свойства неотверждаемых герметиков на основе этиленпропилендиенового каучука (СКЭПТ) двух видов:

- Перерабатываемых механизированно при температуре 100-140 °С, в этом случае использовались пластификаторы различных марок (сочетающих полярные и неполярные фракции в разных соотношениях);

- Неотверждаемых термоплавких (hot-melt) герметиков, включающих в свой состав каучук+термопласт, наносимых механизированно при температуре 180-200 °С, в этом случае использовались технологические добавки, нефтеполимерные смолы (НПС) и асфальтено-смолистых веществ (АСВ), так как они обладают низкой летучестью при повышенных температурах.

Для всех исследованных неотверждаемых герметиков на основе СКЭПТ наблюдается снижение вязкости композиций с увеличением скорости сдвига, герметики ведут себя как неньютоновские жидкости, с повышением температуры вязкость композиций также снижается.

С увеличением содержания пластификаторов наблюдается снижение уровня вязкости композиций. Влияние пластификаторов на вязкость герметиков коррелирует с вязкостью самих пластификаторов.

С увеличением содержания как НПС, так и АСВ наблюдается снижение уровня вязкости композиций, но для алифатических НПС наблюдается более существенное снижение вязкости по сравнению с АСВ и ароматической НПС.