Влияние противоиона соли металла на комплексообразование нативного и модифицированного пектина с катионами Сu(II)

Сагитова А.Ф., Дегтярева Т.Ю.

Магистрант 1 г.о., студент 3 курса

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», инженерный факультет, Уфа, Россия

E-mail: alinusic93@mail.ru

Среди природных полисахаридов, обладающих выраженным защитным действием и не вызывающих нежелательных эффектов на состояние организма, наиболее перспективными являются пектины – полисахариды растительного происхождения, отличающиеся высокой биологической активностью, низкой токсичностью, высокой биоразлагаемостью. Одним из наиболее характерных свойств пектинов является их способность к комплексообразованию с ионами s-, p- и d-металлов. Известно, что на устойчивость металлокомплексов может оказывать влияние как природа полимерной матрицы, так и противоиона металла, поэтому изучение этих процессов является важной и актуальной задачей.

Целью работы являлось установление влияния противоионов солей меди на эффективность комплексообразования катиона металла с нативным (НП) и модифицированным никотиновой кислотой яблочным пектином (МП). В качестве источника катионов металла использовали сульфат и хлорид меди (II).

Взаимодействие между компонентами системы НП и/или МП – медь (II) было изучено с помощью спектрофотометрических методов исследования. Спектральные изменения в исследуемых растворах наблюдаются, начиная с рН>6.0, и сопровождаются гипсохромным сдвигом полосы поглощения катиона меди, также резко увеличивается и интенсивность пика. Рост интенсивности сигнала и сдвиг максимума полосы поглощения являются свидетельством протекающей между ними реакции и образования комплексного соединения. Состав и константу устойчивости комплексов НП и МП с сульфатом и хлоридом меди (II) определяли методом мольных отношений (таблица 1). Установлено, что полимерные матрицы во всех случаях образуют с медью (II) комплекс, состава 2:1. Модификация пектина органической компонентой способствует увеличению устойчивости тройных металлокомплексов, что обусловлено повышением кислотности МП. В то же время, замена сульфат-иона на хлорид-ион несколько уменьшает данный параметр, что может быть связано с понижением константы диссоциации хлорида меди (II).

Таблица 1

Константы устойчивости комплексов

| Комплекс | βk,л/моль |
| --- | --- |
| НП - СuSO4∙5H2O | 0.6∙10-3 |
| МП - СuSO4∙5H2O | 10·10-4 |
| НП - CuCl2 | 0.2∙10-3 |
| МП - CuCl2 | 3∙10-3 |

Замена противоина в соли меди отражается и на сорбционных свойствах полимерных материалов. Установлено, что в случае использования хлорида металла сорбционная способность полисахаридной матрицы выше на 2-11% , а равновесие достигается быстрее в 1.5 раза.