Механические свойства целлюлозных пленок, получаемых из растворов в N-метилморфолин-N-оксиде: влияние способа получения и добавок

Игнатенко В.Я., Костюк А.В., Анохина Т.С.

Младший научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: megapixel1.3@mail.ru

Целлюлозные мембраны, получаемые различными способами, уже много десятилетий широко используются в промышленных масштабах (целлофан, купрофан и др.). В последнее десятилетие наблюдается существенная трансформация производственных процессов в сторону более экологически чистых. Именно поэтому ММО-процесс, в котором в качестве прямого растворителя целлюлозы используется N-метилморфолин-N-оксид (ММО) рассматривается в качестве одного из перспективных направлений получения целлюлозных мембран. Использование в качестве растворителя ММО с содержанием воды от 8 до 13% в твердофазном способе растворения целлюлозы позволяет увеличить концентрацию целлюлозы в растворе и сократить число стадий в производственном процессе.

В работе исследовано формование плоских целлюлозных пленок (мембран) из растворов в ММО, полученных по оригинальному методу твердофазной активации, с использованием осадительных и кондиционирующих ванн различной природы. В ряде случаев в формовочный раствор вводили добавки (низко- и высокомолекулярные, вымываемые в осадительной ванне и невымываемые). Для всех полученных мембран оценены механические свойства и плотность, изучена структура.

Принято считать, что структура и морфология пленок в окончательном виде формируется и фиксируется в процессе формования пленки, осаждения и сушки. Однако в работе показано, что включение в технологический процесс получения мембран промежуточных стадий выдерживания пленок в ваннах кондиционирования различного химического состава позволяет влиять на структуру, морфологию и, таким образом, на механические свойства получаемых мембран.

Введение добавок различной природы (низко- и высокомолекулярных, вымываемых в осадительной ванне и невымываемых) позволило варьировать плотность, пористость и механические свойства мембран.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-01775).