Получение ионитов на основе отходов химических производств

Абдуталипова Н.М.

Старший преподаватель

Ташкентский химико-технологический институт, факультет «Химическая технология неорганических веществ», г. Ташкент, Узбекистан

E-mail: nellya85@list.ru

Полимераналогичные превращения нитрила акриловой кислоты (НАК) и полиакрилонитрила (ПАН) широко используются для получения аминокарбоксильных ионообменных материалов, применяемых в газо- и водоочистке. В настоящее время налажено малотоннажное промышленное производство коммерческих сорбентов, таких как ВИОН, ФИБАН, АВОЛЕН и других. Независимо от способа синтеза иониты такого рода всегда имеют полиамфолитную природу. При данных обстоятельствах невозможно получать ионообменные полимеры, обладающие только анионными или только катионными свойствами. Данный факт обусловлен достаточно высокой реакционной способностью нитрильной группы в процессах омыления.

Учитывая вышесказанное, нами были получены амфотерные ионообменные полимеры на основе кубовых остатков производства НАК (ОАО «Навоиазот», г. Навои, Республика Узбекистан) и фурфурола, с последующим омылением нитрильных групп. Получение ионитов из названного сырья позволяет не только удешевить готовый продукт, но и придать ионитам ряд ценных свойств, таких как повышенная термо- и химостойкость, механическая прочность, способность к комплексообразованию и прочие.

Некоторые физико-химические свойства синтезированных нами ионитов приведены в таблице

Таблица

| № | Показатели | Ионная форма амфолита |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н-форма | Na-форма |
| 1. | Влажность, % | 20 | 22 |
| 2. | Насыпной вес, г/мл | 0,6 | 0,65 |
| 3. | Удельный объем набухшего амфолита в ОН-форме, мл/г | 3,0 | 3,5 |
| 4. | Статическая обменная емкость, мг-экв/г по 0,1 н. р-ру: |  |  |
| 5. | NaOH | 5,4 | - |
| 6. | NaCl | 1,0 | - |
| 7. | НСl | - | 4,2 |
| 8. | H2SO 4 | - | 5,4 |
| 9. | HNO3 | - | 4,0 |
| 10. | CaCl2 | 0,8 | 1,4 |
| 11. | MgCl2 | 0,5 | 1,2 |
| 12. | CuSO4 | 1,3 | 2,1 |

Как видно из данных, приведенных в таблице, полученные иониты по своим показателям не уступают известным маркам ионитов (таким как АНКБ-1, АНКБ-7, АНКБ-50), а по некоторым показателям даже превосходят их.

За счет использования в синтезе ионитов отходов производства (кубовые остатки синтеза НАК) и реагентов, получаемых из возобновляемого сырья (фурфурол), получаемый продукт оказывается не только дешевле известных аналогов, но и является более «экологичным», что также является одним из его преимуществ.