Синтез и аттестация железосодержащих катализаторов в парафине и полимерной матрице (поликарбонате, полипропилене, полиэтилентерефталат и полистирол - бутадиена) в синтезе Фишера- Тропша

А. Х. Аль Хазраджи, аспирант

Московский государственный университет тонких химических технологий 
им. М.В Ломоносова

ahnhkm@yahoo.com

Поиск и исследование новых материалов (в частности катализаторов), является одним из приоритетных направлений в нефтехимии. В этой работе предложен новый подход к синтезу наноразмерных каталитических суспензий, а также, проявляющих высокую активность в синтезе Фишера-Тропша в трехфазной системе[1]. Каталитические системы получают непосредственно в дисперсионной среде (парафин марки - 2) капельным термолизом раствора солей железа в присутствии различных полимерных матриц [2,3] (поликарбонат (ПК), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и полистерол - бутадиена (БСК) .

Полученные системы были исследованы в качестве катализаторов в синтезе Фишера - Тропша в трехфазном сларри-реакторе. Все синтезированные катализаторы показали высокую каталитическую активность при получении жидких углеводородов из СО и Н2 в синтезе Фишера – Тропша. Наибольшей конверсией СО обладала система БСК (содержание железа в составе катализатора составило 6% масс.) и составила 65%.

В данной системе наблюдалось максимальное образование жидких углеводородов 57 г/м3, кроме того селективность по жидким углеводородам для всех систем составила 40-60%. По данным метода динамического светорассеяния, было установленно, что размер частиц варьировался в интервале 150-650 нм [ 4] в зависимости от природы полимера.

Литература

- Guettel R., Kunz U., Turek T. // Chem. Eng. Technol.2008. 31. № 5. P. 746.

- Yurkov G., Kozinkin A., Koksharov Y., Fionov A., Tara& tanov N., Vlasenko V., Pirog I.,

Shishilov O.,Popkov O.// Composites: рart B. 2012. V. 43. P. 3192.

- Ushakov N., Yurkov G, Gorobinskii L., Popkov O., Ko& sobudskii I. // Acta Materialia. 2008. V. 56. P. 2336.

- Нефтехимия, 2015, том 55, № 5, с. 1–5.