Способ синтеза ацеталей в условиях тандемного процесса гидроформилирония-ацетализации

Горбунов Д.Н.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: suskab_91@mail.ru

Гидроформилирование (оксо-синтез) широко применяется в промышленности для получения кислородсодержащих соединений, главным образом, спиртов и альдегидов. Реакция гидроформилирования весьма перспективна с точки зрения построения на ее основе так называемых тандемных процессов. Продукты оксо-синтеза – альдегиды – вследствие «химической универсальности» альдегидной группы могут быть использованы для синтеза другого класса ценных химических продуктов – ацеталей полиолов растительного происхождения. Ацетали представляют интерес как сурфактанты, компоненты моторных топлив и низкотемпературных смазочных масел, могут быть использованы в качестве ароматизаторов и дезинфицирующих веществ [1-5].

В ходе работы оптимизированы условия протекания тандемного процесса гидроформилирования-ацетализации: температура, давление, природа и количество кислотного катализатора ацетализации, влияние органического растворителя, соотношения компонентов. Получены ацетали, исходя из октена-1 и следующих полиолов: этиленгликоля, пинакона, глицерина, пентаэритрита, ксилита и сорбита с выходами 50 – 80 %. Строение продуктов доказано методами ГЖХ, ЯМР 1Н и 13С.

Установлено, что смесь ацеталей, полученных из ксилита и нонилового альдегида позволяет улучшить характеристики дизельного топлива. Исследование влияния добавки проводилось согласно ГОСТ 9490-75 «Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине». Установлено, что при добавлении 2% (по массе) добавки смеси ацеталей ксилита уменьшение трения составило 30% по сравнению с чистым дизельным топливом. Также работе исследована возможность применения в тандемном процессе каталитической системы, состоящей из родиевого комплекса с фосфиновым лигандом и ионобменных смол в кислотной форме. Показано, что при использовании каталитической системы, состоящей из ацетилацетоната (дикарбонила) родия, трифенилфосфина и одной из ионобменных смол (Wofatit, КУ-2, Amberlyst-16, Nafion) конверсия модельного непредельного соединения (октена-1) была количественной, с селективность по целевым продуктам –ацеталям – достигла 97%.

Литература:

- Paulo S., Gonçalves V., Mota C. Glycerol acetals as anti-freezing additives for biodiesel. // Bioresource Tech. – 2010. – V. 101. – P. 6225-6229.

- Behr A., Eilting J., Irawadi K. Improved utilization of renewable resources: new important derivatives of glycerol. // Green Chem. – 2008. – V. 10 – P. 13-30.

- E. Oprescu, D. Bombos, I. Bolocan , R. Dragomir. Diesel Fuel Green Additive based on Glycerol, Paul Rosca Rev. Chim. (Bucharest). – 65. – № 10. – 2014. – P. 1226-1229

- Climent M., Velty A., Corma A. Design of a solid catalyst for the synthesis of a molecule with blossom orange scent. // Green Chem. – 2002. – V. 4. – P. 565-569.

- Д. Н. Горбунов, С. В. Егазарьянц, Ю. С. Кардашева, А. Л. Максимов, Э. А. Караханов. Синтез циклических ацеталей в процессе гидроформилирования окт-1-ена в присутствии полиолов. // Известия Академии наук. Серия химическая. – 2015. – № 4. – 943-947.