Оксидные катализаторы в процессах утилизации глицерина

Асланлы Айсель Гюлхан гызы

магистрант

Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ayselaslanli@mail.ru

Разработка альтернативных путей производства моторных топлив является на сегодняшний день важной задачей. Одним из путей решения этой задачи является производство биодизеля – монометиловых эфиров жирных кислот, получаемых переэтерификацией метанолом природных жиров (например, рапсового масла). Побочным продуктом этой реакции является, глицерин, поэтому утилизация глицерина является одной из важных задач нефтехимии. При производстве биодизеля глицерин образуется в очень больших количествах [1]. Понятно, что утилизация глицерина позволит снизить цену на биодизельное топливо.

В качестве катализаторов утилизации глицерина интерес представляют оксидные катализаторы. В настоящей работе в качестве катализатора дегидратации глицерина использовался оксид железа, допированный серной или фосфорной кислотами. Основным достоинством данных катализаторов является их относительная дешевизна и значительная активность при различных условиях.

Исследовалось влияние таких параметров, как количество кислоты, удельная поверхность и температура прокалки катализаторов на эффективность катализаторов дегидратации.

Было показано, что:

1. катализаторы активны в реакции дегидратации глицерина. Выход акролеина составляет около 20% от теории, что лучше, чем в случае гомогенного катализа;

- с помощью серной кислоты можно получить более активные и селективные железооксидные катализаторы дегидратации глицерина, чем с помощью фосфорной кислоты;

- повышение концентрации кислоты приводит к увеличению выхода дистиллята;

- катализаторы с поверхностной концентрацией кислоты выше монослойной значительно более активны, однако имеют низкую селективность. Таким образом, повышение поверхностной концентрации кислоты сверх монослойной нежелательно;

- увеличение температуры прокалки приводит к снижению селективности катализатора.

Список литературы

- Guerrero-Perez M.O., Rosas J.M., Bedia J., Rodriguez-Mirasol J., Cordero T. Recent Inventions in Glycerol Transformations and Processing // Recent Patents on Chemical Engineering V.2. p. 11-21.