Гидрирование ненасыщенных соединений в присутствии биметаллических катализаторов

Мамедли Адиля Амир гызы

магистрант

Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: memmedli_edile@mail.ru

Одним из интересных направлений в создании катализаторов гидрирования является использование материалов на основе биметаллических наночастиц. Путем варьирования соотношения металлов в сплаве можно регулировать активность и селективность таких систем [1]. В данной работе мы представляем результаты синтеза катализаторов на основе Au и AuNi наночастиц, стабилизированных полипропилениминными дендримерами, иммобилизованными в порах силикагеля [2]. Использование подобных гибридных материалов предотвращает вымывание металла с поверхности носителя, позволяет контролировать размер получаемых частиц и использовать катализатор повторно [3,4].

Нами были синтезированы катализаторы со следующим составом активной фазы: Au, Au10Ni3 и Au1Ni3. Синтез проводили методом сокомплексации из спиртовых растворов HAuCl4 и NiCl2 в атмосфере аргона. Для всех образцов было обнаружено 2 типа частиц: мелкие частицы диаметром 1.5-3 нм и крупные кристаллиты диаметром 10-30 нм. При этом введение никеля способствовало уменьшению как среднего размера частиц, так и уменьшению доли крупных кристаллитов.

Все синтезированные катализаторы проявили активность в гидрировании непредельных углеводородов, таких как фенилацетилен, октин-1, октин-4, изопрен, гексин-1. Au катализатор проявил высокую активность в гидрировании фенилацетилена, октина-4, гексина-1 и изопрена (конверсия 70-100% за 2 ч). При этом, в случае алкинов, наблюдался индукционный период длительностью 0.5-1.5 ч, связанный с образованием винилиденовых комплексов на поверхности Au наночастиц.

Использование AuNi катализаторов приводило к существенному изменению скоростей гидрирования указанных субстратов. Наибольшие активности наблюдались уже для октина-1 и фенилацетилена (75-85% за 2 ч). Появлялся индукционный период для изопрена, связанный, по-видимому, с образованием Ni--аллильных комплексов на поверхности наночастиц.

Синтезированные биметаллические гибридные катализаторы могут быть использованы повторно без существенной потери активности.

Список литературы

- Karakhanov E.A., Maximov A.L., Zolotukhina A.V., Yatmanova N.N., Rosenberg E. Alkyne hydrogenation using Pd–Ag hybrid nanocatalysts in surface-immobilized dendrimers // Appl. Organometal. Chem. 2015, V. 29 (11), p. 777-784.

- Chandler B.D., Long C.G., Gilbertson J.D., Pursell C.J., Vijayaraghavan G., Stevenson K.J. Enhanced Oxygen Activation over Supported Bimetallic Au-Ni Catalysts // J. Phys. Chem. C. 2010, V. 114, p. 11498–11508.

- Andrés R., de Jesús E., Flores J.C. Catalysts based on palladium dendrimers // New J. Chem. 2007, V. 31. p. 1161–1191.

- Niu Y., Crooks R.M. Dendrimer-encapsulated metal nanoparticles and their applications to catalysis // C. R. Chimie. 2003, V. 6. p. 1049–1059.