Фотокаталитическое окисление монооксида углерода на катализаторах Pd/TiO2

Колобов Н. С.

студент

Институт катализа им. Г.К.Борескова, Новосибирск, Россия

Новосибирский Государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

Образовательный центр Новосибирского Государственного Университета "Энергоэффективный катализ", Новосибирск, Россия

E-mail: kolobov@catalysis.ru

Фотокаталические технологии очистки на основе нанокристаллического TiO2 хорошо зарекомендовали себя в удалении примесей органических веществ из газовой фазы. Однако значительную долю вредных летучих загрязняющих веществ составляют неорганические газы с малым молекулярным весом, среди которых набольшую долю занимает СО. Кроме того, СО может образовываться как побочный продукт в ходе фотокаталитического окисления органических соединений [1]. К сожалению CO практически не подвергается фотокаталитическому окислению на чистом TiO2 [2]. Одним из способов повышения фотокаталитической активности TiO2 является модифицирование его поверхности благородными металлами (Pt, Pd, Au, Ag) [3], поскольку эти металлы могут выступать в роли центров хемосорбции СО.

Целью данной работы является исследование катализаторов Pd/TiO2 в реакции фотокаталитического окисления СО и изучение влияния метода синтеза, содержания нанесенного металла, а также температурной обработки на их фотокаталитическую активность.

Катализаторы Pd/TiO2 с содержанием Pd 0,05-4 масс.% были синтезированы разложением Pd(AcAc)2 на поверхности TiO2 путем воздействия высоких температур или фотовосстановлением под действием УФ облучения. Активность катализаторов была исследована методом ИК-Фурье спектроскопии in situ в статическом реакторе.

По результатам работы было установлено, что катализаторы, полученные фотовосстановлением, проявляют более высокую активность по сравнению с образцами, полученными термическим разложением. Повышение температуры обработки в методе термического разложения приводит к снижению активности катализаторов. Фотокаталитическая скорость окисления СО в 2,5-3,5 раза выше, чем в случае каталитического окисления. В исследуемом диапазоне содержаний Pd, активность катализаторов Pd/TiO2 растет с увеличением количества нанесенного металла.

Список использованной литературы

- D.S. Selishchev, P.A. Kolinko, D.V. Kozlov, J. Photochem. Photobiol. A Chem. 229 (2012) 11.

- A.V. Vorontsov, E.N. Savinov, E.N. Kurkin, O.D. Torbova, V.N. Parmon, React. Kinet. Catal. Lett. 62 (1997) 83.

- O. Rosseler, C. Ulhaq-Bouillet, A. Bonnefont, S. Pronkin, E. Savinova, A. Louvet, V. Keller, N. Keller, Appl. Catal. B Environ. 166-167 (2015) 381.