Влияние послойной загрузки цеолитсодержащих катализаторов на превращения

н-гексана

Заикин Михаил Алексеевич, Манин Сергей Дмитриевич

Аспирант                        Студент

Саратовский Государственный Университет им Н.Г. Чернышевского, Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: maninsd@outlook.com

В данной работе проведено исследование активности цеолитсодержащих катализаторов V2O5/ZSM-5 и Cr+Bi/ZSM-5, а также их совместное действие в превращении н-гексана.

Исследование проводилось на лабораторной установке проточного типа при атмосферном давлении, в интервале температур 300-500оС с шагом в 50 ◦С.

Максимальная степень превращения н-гексана на Cr2O3+Bi2O3/ZSM-5 катализаторе достигается при температуре 500 ◦С и составляет 99,8%. При этом установлено, что процесс превращения направлен в сторону образования продуктов каталитического крекинга, изомеризации и дегидроциклизации.

Максимальная степень превращения на катализаторе V2O5/ZSM-5, составляет 84,1% при 400 ◦С. Также процесс превращения направлен на выход продуктов каталитического крекинга, изомеризации и дегидроциклизации. Однако, при температуре 400 ◦С, наблюдается значительный выход продуктов изомерного строения в сравнении с Cr+Bi/ZSM-5.

Также в данной работе проведено исследование послойной загрузки катализаторов, разделенных слоем кварцевых кристаллов. В верхней части размещался Cr2O3+Bi2O3/ZSM-5, обеспечивающий более полную конверсию исходного сырья. Ниже слоя кварца располагался V2O5/ZSM-5, проводящий превращение не прореагировавшего сырья и изомеризацию парафиновых углеводородов. В результате данного превращения н-гексана, наблюдается увеличение конверсии в сравнении с V2O5/ZSM-5 и составляет 99,8% при 400 ◦С, а также увеличение продуктов изомеризации, по сравнению с Cr+Bi/ZSM-5 что составляет 22,3% при 400 ◦С.

Таблица 1 –состав продуктов конверсии н-гексана на катализаторах

| Катализатор | Конверсия, % | Содержание в продукте превращения, % масс. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С1-С2 | С3-С4 | изо-С4 | Арены |
| Cr2O3+Bi2O3/ZSM-5 | 99,8 | 4,6 | 62,1 | 17,9 | 20,6 |
| V2O5/ZSM-5 | 84,1 | 3,9 | 40,2 | 22,7 | 14,6 |
| Cr+Bi/ZSM-5+V2O5/ZSM-5 | 99,8 | 2 | 60,5 | 22,3 | 13,5 |

Проведенное исследование показало, что превращение н-гексана на катализаторах V2O5/ZSM-5 и Cr+Bi/ZSM-5 привело в основном к крекингу исходного сырья, с высоким содержанием углеводородов С3-С4 и составляет 40,2% масс. и 62,1% масс. соответственно.  Совместная послойная загрузка катализаторов приводит к высокой конверсии исходного вещества 99,8% по сравнению с катализатором V2O5/ZSM-5 и повышенной изомеризации н-гексана и составляет 22,3% масс. в отличии от катализатора Cr+Bi/ZSM-5, что является положительным фактором в связи с ужесточающимися экологическими нормами к высокооктановым компонентам автомобильных бензинов, и возросшим спросом на углеводороды изостроения.