Окисление несимметричного диметилгидразина на нанесённом платиновом катализаторе

Пантелеев М.А.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-Mail: Maksim.Panteleyev@gmail.com

Несимметричный диметилгидразин (НДМГ) широко используется в качестве топлива реактивных двигателей. Являясь высокотоксичным соединением (1-ый класс опасности), в случае его проливов он создаёт серьёзные проблемы для человека и окружающей среды. В связи с этим существует проблема нейтрализации проливов и топливных баков ракетной техники, а также утилизации его избыточных количеств. Одним из существующих способов является каталитическое окисление НДМГ кислородом воздуха в газовой фазе [1].

В литературе описаны различные каталитические системы (соединения меди, железа, паладий, платина, иридий, сложные оксиды и т.п.) [2, 3], которые могут применяться при решении данной проблемы. Однако предложенные механизмы протекания  окисления НДМГ весьма схематичны и, как правило, не учитывают особенностей каталитически активных фаз и носителей.

В данной работе изучено превращение НДМГ на катализаторе, представляющем собой платину, нанесённую на оксид кремния (силохром) с удельной площадью поверхности 120 м2. Массовая доля металла составляла 3%. Эксперимент проводили в проточном кварцевом реакторе при температурах 100-500 °С. Навеска катализатора составляла 30 мг. Подача НДМГ осуществлялась как в постоянном режиме (500 ppm НДМГ в воздухе), так и импульсным методом путём ввода 1 мкл вещества в поток газа-носителя (воздух, гелий и смесь 3% кислорода в гелии). Анализ получаемых продуктов вели хроматографически и масс-спектрометрически в режиме мониторинга заданных ионов.

Показано, что кремнийоксидный носитель является инертным в данном процессе, поэтому конверсия НДМГ происходит либо за счет термического превращения, либо на каталитически активных платиновых центрах.

Анализ полученных данных позволил установить, что каталитическое окисление НДМГ происходит в несколько стадий. При проведении экспериментов в импульсном режиме удалось показать, что первоначально идёт образование аммиака и блокировка активных центров катализатора продуктами разложения. На следующей стадии происходит окисление адсорбированных на платиновых центрах продуктов с преимущественным образованием оксидов азота и диоксида углерода; при этом происходит полное восстановление активности катализатора.

По результатам экспериментов предложена схема превращения НДМГ на платиновых катализаторах.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 14-19-00120).

Список использованной литературы

1. Колесников С.В. Окисление несимметричного диметилгидразина (гептила) и идентификация продуктов его превращения при проливах. Монография. Новосибирск. Издательство СибАК. 2014. 110 с.

2. Z.R. Ismagilov et al. Oxidation of unsymmetrical dimethylhydrazine over heterogeneous catalysts/ Solution of environmental problems of production, storage and disposal of highly toxic rocket fuels.// Catalysis Today. 2002. №75. p. 277–285.

3. Milap A. Mathur, Harry H. Sisler. Oxidation of 1,1-Dimethylhydrazine by Oxigen.// Inorganic Chemistry. 1981. №20. p. 426–429.