Пиролиз поливинилхлорида в присутствии сорбентов хлора

Васильев Константин Андреевич
Студент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: l_1pro_vk@list.ru

Пиролиз – один из эффективных способов утилизации отходов ПВХ в том случае, когда повторное применение или рецикл невозможен. В ходе данной работы проведена серия опытов по пиролизу ПВХ в присутствии неорганических сорбентов хлора – CaСО3, La2O3, яичная скорлупа. Пиролиз проводили по методике, приведенной в литературе [1], в кварцевом трубчатом реакторе, в токе He (50 мл/мин), при температуре 400ºС. Газообразные продукты собирали в ловушку с жидким азотом, жидкие – в барботер с ацетоном и исследовали методом хромато-масс-спектрометрии на приборе Trace DSQ II (электронный удар 20 эВ, колонка DB-5, 15 м). Для улавливания выделившегося HCl использовали барботер с 0,25 М раствором NaOH. Сl- осаждали раствором AgNO3. Содержание Cl- определяли гравиметрическим методом. Твердый остаток после пиролиза анализировали методом ТГА. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Продукты пиролиза ПВХ в присутствии сорбентов хлора

|  | Особенности опыта |  |  | Результаты опыта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходная масса смеси, мг | Соотн. Оксид: ПВХ: Яичная скорлупа (масс.) | Соотношение Оксид: ПВХ: Яичная скорлупа (мольн.) | Колич. газовых продук-тов, содержащих Cl | Колич. жидких продук-тов, не содержащих Cl | Колич. жидких продук-тов, содержащих Cl | Колич. удержан-ного Cl, % | Масса твер-дого остат-ка, мг |
| CaСO3:ПВХ | 80,4 | 1:3,0 | 1:2 | 1 | 5 | 2 | 50 | 33,7 |
| La2O3:ПВХ | 175,6 | 2,8:1 | 2:1 | 0 | 9 | 0 | 100 | 119,5 |
| La2O3: Яичная скорлупа: ПВХ | 174,3 | 5,6:1:3,5 | 1:1:1 | 0 | 6 | 0 | 100 | 64,3 |

Пиролиз ПВХ включает следующие стадии: дегидрохлорирование, крекинг с дальнейшей ароматизацией продуктов, сшивка полиеновых цепей с образованием углеродного остатка. При взаимодействии HCl с углеводородными продуктами может происходить образование хлорированных органических соединений. Во всех опытах твердый остаток содержит уголь.

При пиролизе ПВХ с CaCO3 в составе газообразных продуктов основным компонентом были пары бензола, а также пары 1,3,5,8,10,12-гексахлорбифенила и HCl. При исследовании жидких продуктов обнаружены производные бифенила и нафталина. В жидкой фазе также присутствуют хлорорганические соединения: гексахлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол. Это говорит о низкой сорбирующей способности CaCO3. Образующийся в ходе пиролиза HCl взаимодействует с CaCO3 с образованием CaCl2. Недостаточно полное поглощение HCl способствует образованию хлорированных ароматических продуктов.

При пиролизе смесей ПВХ+La2O3 и ПВХ+(La2O3+яичная скорлупа) не отмечено выделения газообразных и жидких хлорорганических продуктов и газообразного HCl. В газовой фазе также присутствуют пары бензола. Однако спектр получаемых жидких продуктов в этом случае шире: так, обнаружены производные бифенила, нафталина, фенантрена. В этом случае образующийся HCl полностью реагирует с La2O3 с образованием LaOCl. Таким образом, в качестве сорбентов HCl, предотвращающих выделение хлорорганических соединений, предпочтительно использовать оксид лантана или его смесь с карбонатом кальция, например, с яичной скорлупой.

В ходе данной работы установлено, что La2O3 и его смесь с яичной скорлупой являются наиболее эффективными сорбентами хлора при пиролизе ПВХ.

Литература

- Y. Masuda et al, J. Anal. Appl. Pyrolysis 77 (2006) 159-168