Влияние калия на кинетику карбидирования
Fe-нанесенных катализаторов синтеза Фишера-Тропша
Казак Владислав Олегович
аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: vladislavkazak@gmail.com

Синтез Фишера-Тропша (СФТ) является альтернативным способом производства широкого спектра соединений, таких как углеводороды и оксигенаты, из синтез-газа [1]. В качестве катализаторов СФТ используются кобальтовые и железные катализаторы, но последние являются более предпочтительными из-за их относительно низкой стоимости, высокой устойчивости к ядам и способности работать при низких значениях отношения H2/CO. Калий является одним из самых распространенных промоторов железных катализаторов СФТ [5]. Известно, что активной фазой для железных катализаторов в СФТ являются карбиды железа [2] и перед проведением каталитических испытаний требуется их активация. Ранее было установлено, что активность и селективность железных катализаторов зависит от состава активирующей смеси (H2, CO, H2+CO) [3-4].

В проведенном исследовании был синтезирован ряд нанесенных железных катализаторов СФТ на сибуните с различным содержанием калия. Для полученных образцов была изучена кинетика карбидирования в атмосфере монооксида углерода и синтез-газа матгнитометрическим методом in situ.

***

Показано, что кинетика карбидирования железных катализаторов нанесенных на сибунит принципиально отличается от кинетики карбидирования железных катализаторов нанесенных на силикагель. На силикагеле процесс восстановления протекает последовательно через образование магнетита и превращение магнетита в карбид. Однако, в случае сибунита процесс восстановления протекает через образование магнетита, с последующим восстановлением магнетита до железа и превращением железа в карбид. Кроме того, показано, что в присутствии калия полнота протекания процесса существенно выше, а также существенно выше концентрация карбида, который является активной фазой в СФТ.

Литература

- Dry M.E. The Fischer–Tropsch process: 1950–2000 // Catalysis today. 2002, №71. P. 227–241.

- Dry M.E. FT catalysts // Studies in Surface Science and Catalysis. 2004, №152. P. 533–600.

- Luo M., Hamdeh H., Davis B.H. Fischer-Tropsch Synthesis: Catalyst activation of low alpha iron catalyst // Catalysis today. 2009, №140. P. 127–134.

- Herranz T., Rojas S., Pérez-Alonso F.J. et al. Genesis of iron carbides and their role in the synthesis of hydrocarbons from synthesis gas // Journal of catalysis. 2006, №243. P. 199–211.

- Pendyala V.R.R., Graham U.M., Jacobs G., Hamdeh H.H., Davis B.H. Fischer–Tropsch Synthesis: Deactivation as a Function of Potassium Promoter Loading for Precipitated Iron Catalyst // Catalysis Letters. 2014, №144. P. 1704–1716.