Каталитическая деоксигенация стеариновой кислоты на никелевых катализаторах

Кузнецов Петр Сергеевич, Иванов Георгий Александрович

Аспирант, Студент 2-го курса

Московский технологический университет (МИТХТ)

E-mail: peter7845645@mail.ru, g.a.ivanov1996@gmail.com

В последнее время, несмотря на меняющиеся цены на нефть, общую нестабильность экономической обстановки и экологические проблемы, не ослабевает интерес к использованию возобновляемого сырья для получения различных продуктов. Перспективным направлением в этой области является освоенная промышленностью переработка триглицеридов в биотопливо. Следующим шагом в этом направлении стало производство «зеленого» топлива из масел и жиров, в том числе содержащих сами высшие жирные кислоты, при помощи реакции деоксигенации [1]. Однако при более детальном изучении процесса деоксигенации было показано, что помимо биотоплив из этого сырья можно также получать такие ценные продукты как высшие олефины. Они в свою очередь являются полупродуктом для получения моющих средств, всесезонных синтетических масел, различных присадок, спиртов и др. Современные способы получения олефинов С10-С20 представляют собой технологически сложный, многостадийный процесс переработки нефти с относительно невысокими выходами фракций. Поэтому получение высших олефинов путем переработки вторичного и возобновляемого сырья в будущем может стать весьма привлекательным [2, 3].

В настоящей работе проводился поиск активного гетерогенного катализатора для деоксигенации стеариновой кислоты в олефины С17. Опыты проводили в автоклаве при температуре 350°С и давлении водорода 14 атм. Катализатор предварительно восстанавливали в токе водорода. В качестве активного компонента были испытаны Ni, Ag, Co, Cu, нанесенные на Al2O3. Содержание металла в катализаторе не превышало 5 % для уменьшения гидрирующей активности. Анализ полученных данных позволил определить, что металлы по выходу олефина располагаются в следующем порядке: Ni>Ag>Co>Cu. Для дальнейшего детального изучения был выбран никелевый катализатор, показавший лучшие результаты. Для увеличения выходов по олефинам нами были проведены исследования по его промотированию различными соединениями и подбору оптимального носителя.

Лучшим промотором никелевого катализатора показало себя серебро, увеличевшее выход олефинов на 13 % по сравнению с чистым никелем. Испытание катализатора на 
4-х носителях (Al2O3, TiO2, C, SiO2), показало преимущество силикагеля.

Работа проведена при поддержке министерства Образования и Науки (№114120870179, проект №564).

Список литературы

- А.С. Беренблюм, Т.А. Подоплелова, Е.А. Кацман, Р.С. Шамсиев, В.Я. Данюшевский // Кинетика и катализ. 2012. 53. с. 634-648.

- А.С. Беренблюм, В.Я. Данюшевский, Е.А. Кацман, Р.С. Шамсиев, В.Р. Флид. Особенности деоксигенации стеариновой кислоты на медном катализаторе 
// Нефтехимия. 2013. Т. 53. № 6. с. 408-413.

- Белов Г.П. Каталитический синтез высших олефинов из этилена // Катализ в промышленности. 2014. № 3. с. 13-18.