Ni-катализаторы на основе металлорганических каркасных структур UiO-66 и IRMOF-1 в реакции парофазного гидродехлорирования хлорбензола

Агафонов Андрей Александрович
Студент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: agafonov1994andrey@gmail.com

Реакция гидродехлорирования (ГДХ) – бездиоксиновый, экологически безопасный способ переработки токсичных хлорированных органических соединений. Металлорганические каркасные структуры (MOFs) благодаря развитой пористой структуре перспективны для применения в гетерогенном катализе как носители для катализаторов, т.к. они обеспечивают хорошее диспергирование и доступность активного компонента. В ходе данной работы в соответствии с приведенными в литературе методиками [1,2] синтезированы подложки, содержащие IRMOF-1 и UiO-66 (MS-1 и MS-2), а также модифицированные никелем катализаторы (Ni/MS-1 и Ni/MS-2) [3]. Исследована эффективность полученных катализаторов в реакции ГДХ хлорбензола. Полученные материалы охарактеризованы методами ТГ и ДСК, ААС, РФА, СЭМ-ЭДС, низкотемпературной адсорбции азота.

Дифрактограммы MS-1 и Ni/MS-1 содержат рефлексы, характерные для IRMOF-1 [1]. Дифрактограмма образца MS-2 содержит все рефлексы, характерные для  UiO-66 [2]. Согласно результатам РФА, Ni/MS-2 рентгеноаморфен. Дифрактограммы Ni/MS-1 и Ni/MS-2 не содержат рефлексов Ni, однако, по результатам ААС содержание Ni в образцах составляет 0,11 и 0,28 масс.% соответственно, что говорит о хорошо диспергированном состоянии частиц активного компонента, размеры которых не превышают 5 нм. SВЕТ MS-1 превышает 750 м2/г и снижается до 554  м2/г в результате нанесения Ni, что может быть вызвано закупориванием пор его частицами, либо частичной агрегацией частиц носителя. SВЕТ MS-2 существенно ниже, чем у описанных в литературе образцов UiO-66 [2] – 234 м2/г. SВЕТ синтезированного Ni/MS-2 тоже довольно мала для MOFs – 100 м2/г. Интервал температур для ГДХ выбран согласно результатам ТГА таким образом, чтобы не допустить термического разрушения структуры подложек. MS-1 и MS-2 в ГДХ хлорбензола активности не проявили. Ni/MS-1 и Ni/MS-2 показали высокую эффективность в этой реакции (рис.1). Согласно результатам ТГА образцов катализаторов после ГДХ, состав образца Ni/MS-1 в ходе каталитической реакции изменился, в то время как Ni/MS-2 оказался устойчив в условиях ГДХ.

Рисунок 1. Зависимость конверсии хлорбензола от температуры в присутствии Ni/MS-1 (1) и Ni/MS-2 (2).

1

2

Литература

- S. Gao, N. Zhao, M. Shu, S. Che, Applied Catalysis A: General 388 (2010) 196–201.

- J. H. Cavka, S. Jakobsen, U. Olsbye et al, J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 13850–13851.

- H. Zhao, H. Song, L. Chou, Inorganic Chemistry Community 15 (2012) 261–265.