Использование серапонижающих добавок на основе мезопористого  оксида кремния типа MCM-41 в каталитическом крекинге вакуумного газойля

Левшаков Н.С., Никифорова А.Г, Глотов А.П.
Студент, студент, аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: 89150868306@mail.ru

В последние годы наблюдается тенденция к ужесточению экологических требований к моторным топливам по содержанию в них сернистых соединений [1]. Каталитический крекинг является крупнотоннажным процессом вторичной переработки нефти и его продукты занимают одну из ключевых ролей в производстве товарных топлив [2]. Однако на его долю в некоторых странах приходится до 90 % серы в конечном продукте, поэтому бензин с установок каталитического крекинга подвергается гидрооблагораживанию. Одним из недостатков гидрооблагораживания бензиновой фракции является снижение октанового числа вследствие гидрирования олефинов и ароматики, поэтому снижение серы в процессе каталитического крекинга является важной задачей для получения высококачественных моторных топлив. Снижение концентрации сернистых соединений в жидких продуктах позволяет проводить последующее гидрооблагораживание бензиновой фракции в более мягких условиях [3].

В середине 90-х годов прошлого столетия были синтезированы новые материалы – структурированные мезопористые оксиды с размером пор от 20 до 500 Å [4]. В зависимости от условий синтеза, можно регулировать размер пор, величину удельной поверхности и удельный объем пор, а также кислотность и ряд других показателей [5, 6].

- Синтезирован носитель, содержащий в своем составе упорядоченный мезопористый оксид кремния типа MCM-41 и γ-Al2O3. Образец охарактеризован методами ПЭМ, низкотемпературной адсорбцией/десорбцией азота, ТПД аммиака и ИК.

- На основе MCM-41/γ-Al2O3 получены материалы La/MCM-41/γ-Al2O3, W/MCM-41/γ-Al2O3, Ni/MCM-41/γ-Al2O3. Указанные материалы использованы в качестве добавок к промышленному микросферическому цеолитсодержащему катализатору крекинга.

- Показано, что добавки La/MCM-41/γ-Al2O3, W/MCM-41/γ-Al2O3 активны в обессеривании жидких продуктов крекинга вакуумного газойля на установке MAT при 500 °С.

- Установлено, что добавка La/MCM-41/γ-Al2O3 к промышленному катализатору в количестве 10 %масс, позволяет снизить содержание серы до 40 % в жидких продуктах крекинга вакуумного газойля.

Литература

- 1. Технический регламент Таможенного Союза 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». 2011;

- 2. Лысенко С.В., Крюков И.О., Саркисов О.А., Абикенова А.Б., Баранова С.В., Остроумова В.А., Кардашев С.В., Куликов А.Б., Караханов Э.А. // Нефтехимия. 2011. т. 51 № 3 с. 163-168;

- 3. Siddiqui M.A.B., Aitani A.M. // Petroleum Science and Technology. 2007. V.25. №3. 
P. 305;

- 4. Ciesla U., Schuth F. // Microporous and Mesoporous Materials.1999. V. 27. № 2-3. 
P. 131;

- 5. Cheng C.-F., Ho Park D., Klinowski J. // Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions. 1997. V. 93. № 1. P. 193.

- 6. Viswanathan B., Jacob B. // Catalysis Reviews-Science and Engineering. 2005. V. 47. 
№ 1. P. 1.