Биметаллические мембранные катализаторы на основе Mo2C-WC в углекислотной конверсии метана
Кислов В.Р.
аспирант

Губин С.А.

студент
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 
факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия
E–mail: vas-kislov@yandex.ru

Одна из современных тенденций развития химической технологии в области гетерогенного катализа заключается в поиске новых каталитических систем и создании новых устройств (каталитических реакторов) для их эффективного применения. Мембранные каталитические реакторы, использующие мембранные катализаторы (МК), в полной мере соответствуют этой тенденции. МК – это устройства, объединяющие возможности мембран в воздействии на массообменные стадии каталитического акта, с преимуществами гетерогенных катализаторов.

В данной работе использовались два подхода: а) создание новой каталитической системы, обладающей устойчивостью к основным отрицательным факторам, проявляющимся в процессе углекислотной конверсии метана (УКМ), – высокой температуры и углеродных отложений на активной поверхности катализаторов; б) исследование кинетики углекислотной конверсии метана  в мембранном реакторе в режиме контактора. В качестве активного вещества катализатора применяли двойные карбиды Mo2C-WC в различном соотношении. При получении мембранных катализаторов был использован CVD-метод, с помощью которого осуществлено совместное осаждение соединений (МоО2-WO2) на поверхности пористой керамической микрофильтрационной мембраны с последующей стадией конверсии их в соответствующие двойные карбиды. Синтезированные образцы мембранных катализаторов охарактеризованы с точки зрения морфологии (с помощью сканирующей электронной микроскопии), фазового состава (рентгенофазовым анализом), удельной поверхности (методом низкотемпературной адсорбции азота) и других характеристик.

Использование двойных карбидов позволило снизить дезактивацию и увеличить активность более чем на 20% по сравнению с монометаллическими катализаторами. Активность после 40 ч испытаний практически не изменилась (начальная степень превращения по СО2 – 73,6% при времени контакта 0,9 с, конечная – 72,0%). Степени превращения исходных веществ на полученном катализаторе находятся на уровне разработок (Mo2C-Ni, WC-Ni, Mo2C-Ce/γ-Al2O3) других авторов, но наблюдаются при больших значениях объемной скорости подачи смеси (15000 мл/ч·гкат.). Как следствие более высокая удельная производительность разработанного катализатора.

В данном исследовании использован традиционный метод кинетического эксперимента процесса УКМ и применен в мембранном реакторе-контакторе [1]. Это позволило получить кинетическую модель процесса, описывающую схему превращений.

Необходимо отметить, что синтез мембранных катализаторов с использованием бинарных карбидов молибдена и вольфрама и исследование кинетики углекислотной конверсии на них в мембранном реакторе в режиме проточного контактора выполнены впервые.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Скудину В.В.

Список использованной литературы

- Бухаркина Т.В., Гаврилова Н.Н., Скудин В.В., Мембранный каталитический реактор. Режимы работы, кинетический эксперимент // Катализ в промышленности, 2015. Т. 15. № 4. С. 14-21.