Фторзамещенные бензоаты лантанидов как 
перспективные материалы для клеточной биовизуализации
Калякина А.С.1, аспирант

Дейген И.M.2, аспирант
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: a.s.kalyakina@gmail.com

Благодаря совершенствованию технических возможностей исследований на клеточном и субклеточном уровнях, интерес к материалам для оптической биовизуализации в настоящее время стремительно растет. Так как большинство координационных соединений лантанидов могут быть легко захвачены клетками, использование уникальных спектральных свойств лантанидов, таких как длительные времена жизни возбужденного состояния и большой стоксов сдвиг, открывает новые возможности люминесцентной микроскопии, позволяя повысить соотношение сигнал/шум [1].

К материалам, пригодным для клеточной биовизуализации, предъявляется множество требований, таких как растворимость в воде, термодинамическая стабильность, кинетическая инертность, яркая люминесценция в водном растворе, нетоксичность. В настоящей работе поиск соединений, удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям, проводился среди фторзамещенных бензоатов лантанидов, люминесцирующих в видимом и ИК диапазонах [2], так как фторирование органических лигандов может позволить не только увеличить растворимость комплексов лантанидов в воде, но и увеличить эффективность люминесценции, благодаря уменьшению гашения люминесценции за счет высокочастотных колебаний химических связей. Однако рост pKa лигандов при увеличении их степени фторирования приводит к уменьшению стабильности комплексов лантанидов, поэтому актуальной задачей стал поиск оптимального лиганда, комплекс с которым будет сочетать в себе высокую растворимостью в воде, стабильность и яркую люминесценцию. Поиск оптимума проводился среди 10 различных лигандов, отличающихся количеством и положением фтор-заместителей в бензольном кольце.

В результате проведенных исследований было показано, что наилучшими характеристиками обладают комплексы с анионом 2,5-дифторбензойной кислоты и 2-фторбензойной кислоты в качестве лигандов. Водные растворы комплексов европия (III) c этими лигандами были протестированы в клетках HeLa. Было выявлено, что оба комплекса нетоксичны, равномерно проникают внутрь клеток, и обладают яркой люминесценций, что позволяет успешно применять их для клеточной биовизуализации.

Список использованной литературы

- Hemmilä I., Laitala V.,// Journal of Fluorescence, 2005, №15 (4). p.529-542.

- Kalyakina A.S., Utochnikova V.V., Kuzmina N.P., Bräse S.,// Chem. Eur. J., 2015, №21. p. 17921-17932.

www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики России).