Структурные и трибологические исследования композиционных материалов на основе СВМПЭ, содержащих наночастицы оксидов титана, циркония и гафния

Лылина М.М.

научный сотрудник

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ» (ФГУП «ИРЕА»), Москва, Россия

E–mail:marinalylina@mail.ru

Интерес к существующим и разрабатываемым полимерматричным композитам (ПК) обуславливается возможностью управления их физико-механическими и трибологическими свойствами применительно к условиям работы трибосопряжений различных машин и механизмов.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) является продуктом полимеризации этилена, карбоцепным полимером с молекулярной массой достигающей миллионов единиц. Получение материалов на основе СВМПЭ, содержащих модифицирующие наполнители в виде ультрадисперсных, наноразмерных частиц представляется перспективным направлением исследований, так как позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики композитов на основе СВМПЭ, оказывая влияние на характер надмолекулярной структуры полимера, что представляет интерес в качестве основы для разработки подходов к созданию новых конструкционных и функциональных материалов.

Предварительно были получены порошки СВМПЭ, модифицированные оксидами титана, циркония и гафния. Введение наполнителей происходило методом непосредственного получения ультрадисперсных или наноразмерных частиц оксидного наполнителя непосредственно в гелях, полученных из СВМПЭ, что дало возможность достигнуть содержания оксидов металлов ПК 0,1-0,5 массовых %.

Полученные образцы ПК на основе СВМПЭ содержащие наночастицы оксидов титана циркония и гафния были исследованы с помощью ДСК, ДРС, ИК, РФА и СЭМ. Прямые и косвенные данные, характеризующие состав и строение материалов позволяют выявить закономерности, связанные с особенностями влияния условий получения композиционных наноматериалов на их морфологические характеристики и химический состав.

Методом ДСК были обнаружены новые фазовые переходы у материалов, содержащих наночастицы оксидов, отмечено повышение температуры начала плавления. Методом ДРС определен тангенс угла диэлектрических потерь в исследуемых материалах, обнаружено заметный рост диэлектрических потерь у образцов, содержащих оксиды металлов. Методом ИК спектроскопии было подтверждено отсутствие примесей органических соединений в образцах ПК на основе СВМПЭ. С применением РФА было установлено наличие в составе экспериментальных образцов титана, циркония и гафния. Метод СЭМ был применен для изучения поверхности экспериментальных образцов ПК на основе СВМПЭ. Показано, что наблюдается существенное изменение характера поверхности зерен полимера.

Показано, что образцы ПК на основе СВМПЭ, содержащие частицы оксидов обладают меньшим коэффициентом трения, чем образцы неизмененного СВМПЭ.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Немерюку А.М.