Синтез и исследование фосфат-сульфатов со структурой NZP

Савиных Д.О.

аспирант

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

Химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E-mail: savinyhdmitry@mail.ru

Создание многофункциональных материалов является актуальной задачей современного материаловедения. Среди соединений, рассматриваемых в качестве основы таких материалов, внимания заслуживают неорганические соли, кристаллизующиеся в структуре минерала коснарита (KZr2(PO4)3, синтетический аналог NaZr2(PO4)3 (NZP)). Перспективность исследований таких соединений обусловлена рядом присущих им физико-химических свойств: высокой термической, гидролитической, радиационной устойчивостью, низкими коэффициентами теплового расширения, стабильностью в расплавах щелочных элементов, ионной проводимостью, каталитической активностью. Отличительной особенностью данной структуры является возможность варьирования составов соединений посредством различных изо- и гетеровалентных замещений, и за счет этого значительным образом влиять на свойства соединений.

Широко известны результаты исследований по модификации составов и свойств NZP-соединений благодаря замещениям в катионной части структуры, в то же время информации о влиянии замещений в анионной части значительно меньше.

В настоящей работе изучена возможность создания смешанных фосфат-сульфатов со структурой NZP и влияние замены фосфора на серу на тепловое расширение полученных соединений, за счет реализации одного из известных принципов снижения характеристик теплового расширения:  введение катиона в позицию полости структуры, крупного для этой позиции, например, цезия (кристаллохимический принцип «опережает» тепловой). В данном случае этот принцип используется в видоизмененной форме:  уменьшение объемов полости за счет замены иона каркаса на ион с меньшим ионным радиусом (P5+ на S6+). Это должно способствовать уменьшению объема полости и обеспечить реализацию состояния, когда позиция полости будет «тесной» для катионов меньших размеров.

Золь-гель методом синтезированы фосфат-сульфаты рядов NaZr(2-x)Bx(PO4)(3-2x)(SO4)2x (0.5≤x≤1.25, B = Mg, Co, Ni, Cu, Zn) и NaZr(2-x)Rx(PO4)(3-x)(SO4)x (0.5≤x≤1.25, R = Al, Fe). В позиции полости введены катионы натрия. Фосфат-сульфаты относятся к семейству структурных аналогов NaZr2(PO4)3 (NZP) и кристаллизуются в ромбоэдрической сингонии, пр. гр. Rc. Установлено образования ограниченных рядов твердых растворов, температуры их формирования и пределы термической устойчивости. По результатам микроструктурных исследований размеры частиц составляли 50-200 нм, для Cu и Zn-содержащих образцов 200-500 нм. Изучено тепловое расширение фосфат-сульфата NaZr1,25Cu0,75(PO4)1,5(SO4)1,5 в интервале температур 25-700 °C. Коэффициенты теплового расширения и анизотропия теплового расширения данного образца составляют: αa= -4,38·10-6 °C-1, αс= 19,34·10-6 °C-1, αср= 3,53·10-6 °C-1, Δα= 23,72·10-6 °C-1. Результаты сопоставлены с данными для фосфата NaZr2(PO4)3 и свидетельствуют о реализации выбранного кристаллохимического подхода.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (Соглашение 11.1036.2014/К от 11.08.2014 г. на выполнение НИР в рамках проектной части государственного задания Министерства образования и науки РФ).