Разработка метода получение тонкой пленки селенида мышьяка (III)

Сулейманова Т.И.

младший научный сотрудник

Нахчыванское Отделение НАН Азербайджана, Институт Природных Ресурсов, Нахчыван, Азербайджан

e-mail: teimxklHYPERLINK "mailto:teimxkl@gmail.com"@HYPERLINK "mailto:teimxkl@gmail.com"gmailHYPERLINK "mailto:teimxkl@gmail.com".HYPERLINK "mailto:teimxkl@gmail.com"com

Селенид мышьяка имеет широкую область применения как фотоэлемент, элемент памяти, полупроводник, оптический материал. Проведено множество научных исследований получения тонкой пленки, нано- и микрочастиц.

В представленной работе приводятся условия получения тонкой пленки селенида мышьяка на стеклянной подложке. Стеклянная подложка сначала промывается дистиллированной водой, затем ультрачистой водой и высушивается при 383 К. Селенид мышьяка получается при взаимодействии метаарсенита натрия с селeнидом натрия в этиленгликолевой среде. Определенное количество (25 мг) Аs2Se3 растворяется в 2-3 мл этиленгликоля. Затем раствор разбавляется этиловым спиртом по объему этиленгликоля. Приготовленный раствор наносится на подложку, предварительно очищенную азотной кислотой, хромовой смесью и промытую ультрачистой водой. Подложка сначала высушивается при комнатной температуре и промывается ультрачистой водой (для промывания этиленгликоля), затем несколько часов выдерживается в сушильном шкафу при температуре 423 К. Характеристики полученной тонкой пленки изучены методами рентгенофазового анализа и электронной микроскопии. В дифрактограмме имеющиеся специальные линии очень сходны с приведенными в литературе.

Кристаллографические исследования образцов проведены на порошковом дифрактометре (RFA D8 ADVANCE (CuKα, λ=1,5406Å, 0 < 2θ < 80º) ( рис.).

Рис. Рентгенограмма тонкой пленки As2Se3

Результаты рентгенофазового анализа показали, что при установленных оптимальных условиях полученная пленка As2Se3 является аморфным веществом. Морфология тонкой пленки установлена при помощи электронного микроскопа TM3000 (Hitachi).

Сняты спектры поглощения тонкой пленки в спектрофотометре spekol-1500 и вычислена ширина запрещенной зоны. Ширина запрещенной зоны As2Se3 Eg0 =1,68 еV.