Новые комплексные иодиды висмута(III): синтез, строение и свойства

Еловик Н.А.

аспирант

Химический факультет Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова, 119992, Москва, Россия

Е-mail yelovickna@inorg.chem.msu.ru

В настоящее время внимание многих исследователей направлено на поиск фотогальванических материалов для создания солнечных ячеек. В частности, активно исследуются неорганические соединения со структурой перовскита: CsSnI3 [1] и гибридные перовскиты, такие как CH3NH3PbI3 [2], обладающие эффективностью преобразования солнечного света в электроэнергию на уровне ~20%. Основная проблема этих соединений заключается в трудности получения материала с заданными свойствами, сложности в эксплуатации, а также токсичность в случае соединений свинца.

Целью данной работы является поиск новых комплексных галогенидов, потенциально обладающих фотогальваническими свойствами. В качестве объекта исследования выбраны иодидовисмутаты(III). В литературе практически нет сведений о комплексных иодидах висмута(III), кроме широко исследованного Cs3Bi2I9 [3].

В нашей работе ампульным и растворным методами был осуществлен синтез порядка 30 новых иодидовисмутатов(III), причем для 12 из них установлена кристаллическая структура. Основым структурным элементом этих соединений являются октаэдры {BiI6}, которые в зависимости от катиона металла могут быть изолированными, соединенными попарно через вершины {Bi2I11} или ребра {Bi2I10}, конденсированными {Bi4I18} или же образовывать анионные цепи {BiI4}n или слои {Bi2I9}n. Для некоторых исследованных органических катионов наблюдается образование полимерной цепочки на основе {Bi2I10 – K}n, где K – это органический катион с двумя донорными атомами азота(-III).

Важной особенностью иодидовисмутатов(III) c некоторыми катионами (K+, NH4+, Rb+, Sr2+) является возможность вхождения дополнительных молекул I2 в структуру с образованием полииодидных фрагментов.  Наличие I2 подтверждается пиками в области 106-115 см-1 в спектрах комбинационного рассеяния, что, в соответствии с литературными данными, отвечает колебаниям по связи I-I [5].

Исследования проведены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России, уникальный идентификатор проекта RFMEFI61316X0053.

Литература

- Chung I., Song J.H., Im J., Androulakis J., Malliakas C.D., Li H., Freeman A.J., Kenney J.T., Kanatzidis M.G. // J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8579-8587.

- Mosconi E., Quarti C., Ivanovska T., Ruani G., De Angelis F. // Phys. Chem. Chem. Phys.  2014, 16, 16137-16144.

- Lindqvist O., Johansson G., Sandberg F., Norin T. // Acta Chem. Scand. 1968, 22, 2943-2952.

- Lindsjö М., Fischer A., Kloo L. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2005, 631, 1497-1501.

- Svensson P.H., Kloo L. // Chem. Rev. 2003, 103(5), 1649-1684.