Роль p-n гетероконтакта в формировании сенсорного сигнала для нанокомпозитов CoOx@SnO2

Владимирова С.А.
аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: vladimirova.lagytina@gmail.com

Одним из наиболее применяемых материалов при создании газовых сенсоров резистивного является диоксид олова. Немодифицированный SnO2 обладает низкой селективностью, в связи с чем невозможно выделить вклад молекул определенного типа в суммарный сигнал. Одним из путей решения данной проблемы является введение добавок в  материал, в частности, оксидов металлов p-типа проводимости. Создание гетероструктур с p-n переходом может значительно улучшить величину сенсорного сигнала и селективность [1]. Кроме того, использование оксида кобальта (II, III) в качестве модификатора представляет интерес, так как Co3O4 является катализатором реакций окисления.

Оксид олова получили термическим разложением геля α-оловянной кислоты при 300 или 700оС. Нанокомпозиты CoOx@SnO2 синтезировали методом пропитки по влагоемкости раствором нитрата кобальта (II) с последующим термическим разложением при 450 оС. Количество вводимого кобальта для каждой серии было x=[Co][Co]+[Sn]=1.5, 5, 10 ат. %.

Методами рентгеновской дифракции и низкотемпературной адсорбции азота охарактеризованы фазовый состав и микроструктура образцов. Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС), а также ПЭМ и EDX-картирования было исследовано распределение Co между объёмом и поверхностью кристаллических зерен SnO2. Электронное состояние элементов в образцах исследовали методом РФЭС. Сенсорные свойства изучены по отношению H2S (2 и 0.2 ppm) по результатам измерений электропроводности толстых пленок в воздухе и в газовой смеси, содержащей детектируемый газ.

Установлено, что температура отжига SnO2 оказывает существенное влияние на взаимное распределение компонентов. Так, в нанокомпозитах CoOx@SnO2_700 кобальт находится на поверхности зерен SnO2, причем собственную фазу Со3О4 образует при x > 5 ат. %. В нанокомпозитах CoOx@SnO2_300 кобальт распределен между поверхностью и объемом зерен SnO2. Доля кобальта, находящегося на поверхности SnO2, составляет 30 – 40 % от общего количества, однако Со-содержащие фазы не обнаружены. По данным РФЭС кобальт в нанокомпозитах CoOx@SnO2_300 присутствует в степени окисления +2.

Показано, что присутствие фазы Co3О4 приводит к изменению процесса, определяющего формирование сенсорного сигнала при детектировании H2S, что обусловлено образованием гетероконтакта p-Со3О4/n-SnO2.

Автор выражает благодарность своим научным руководителям Гаськову А.М. и Румянцевой М.Н.

Список использованной литературы

- D. R. Miller, S. A. Akbar, P. A. Morris // Nanoscale metal oxide-based heterojunctions for gas sensing: A review // Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, v.204, p. 250–272.