Извлечения  цветных и редких металлов из минерального сырья

с применением совмещенных электрохимических реакций

Шарипов Р.Х*., Беркинбаева А.Н., Досымбаева З.Д.

докторант*

Казахстанско-Британский технический университет

Специальность: «Металлургия» г. Алматы, Казахстан

E-mail: freedom.k@mail.ru

Основу минерально-сырьевой базы Казахстана составляют сложные и трудно перерабатываемые полиметаллические руды, техногенные отходы и вторичное сырье [1]. Поэтому создание эффективных технологий для переработки такого сырья – актуальная научно – техническая задача.

Нами исследовался процесс электрохимического извлечения цветных и благородных металлов из сложного упорного сырья с применением совмещенных электрохимических реакций для одновременного получения выщелачивающего агента и перевода металлов в раствор. В качестве источника серусодержащих соединений использовался композитный сера-графитовый электрод, который изготавливался из смеси серы и графита (графит 35-50 %, сера 50-65%). В данном композиционном сера-графитовом электроде сера также играет роль связующего материала между частицами графита и реагента для образования сульфидных соединений натрия.

Выщелачивание проводили в термостатированном реакционном ячейке при использовании композитного сера-графитового электрода в растворе щелочи различной концентрации. Образование тиосоединений натрия в растворе происходило при использовании электрода как в качестве анода, так и в качестве катода и приводило к практически аналогичному результату по скорости и степени извлечения металлов в раствор. [2].

Установлено, что электрохимическое выщелачивание металлов (золота, серебра, меди) в раствор в присутствии сера-графитового электрода проходит с достаточно высокими показателями. Например, при выщелачивании  минерального сырья одного из месторождений Казахстана  с химическим составом (%): Au (g/t)  -1,12; Ag (g/t) - 33,61; Pb - 2,08; Fe -5,1; Cu -0,2;  Zn -0,34; S. - 15.05;  Ca - 1.08; C- 6,9;  SiO2 - 30,22; Al2O3 - 1,4; BaSO4 – 27,8; Sb – 0,007; Mn– 0.08 степень извлечения золота за 6 часов выщелачивания составила 73%.

Выводы:

Разработан метод извлечение цветных металлов с применением серграфитового электрода путем электрохимического выщелачивания из сложного упорного сырья. Применение данного метода извлечения металлов из сложного сырья может позволить организовать селективное извлечение металлов в раствор.

Литература

- Ofori-Sarpong G., Osseo-Asare K., Tien M. Mycohydro-metallurgy: Biotransformation of double refractory gold ores by the fungus, Phanerochaete chrysosporium // Hydrometallurgy. -2013. -N137. -P. 38-44.

- Kenzhaliev B. K., Berkinbayeva A.N., Shukmanova M. T., Suleimenov E.N. Using combined electrochemical reacthions for processecing complex  non-ferrous and precious metals // 46th International October Conference on Mining and Metallurgy. IOC 2014. -Bor. Serbia. -P. 132-135.