Активированные f- и d-элементами стекла в системе PbF2-SiO2-B2O3

Севостьянова Т.С.

Аспирант,

Жукова Е.В.

Студент,

Сиротина В.А.

Студент

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 
Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E–mail: t.sevostjanova@mail.ru

Оксифторидные стекла и стеклокристаллические материалы (СКМ) на их основе являются перспективной матрицей для введения редкоземельных и переходных активаторов, т.к. совмещают люминесцентные свойства фторидных кристаллов, обладающих низкочастотным фононным спектром, с технологичностью и высокой механической и химической стойкостью оксидных стекол. Оксифторидные свинцовые стекла получали в различных системах: силикатных [1], боратных [2], германатных [3], телуритных [4].

В данной работе нами были получены боросиликатные стекла с общей формулой 
80 PbF2 – x B2O3 – (20-x) SiO2 и 70 PbF2 – x B2O3 – (30-x) SiO2 (где х = 0, 5, 10, 15 и 20), а также активированные составы, в которых Pb частично замещен на Nd, Eu, Er, Yb и Co в концентрациях от 1 до 5 мол.%. Стекла синтезировали из исходных фторидов и оксидов чистотой не хуже ОСЧ в закрытых корундовых тиглях при температуре 930–950С, 15-20 минут, затем расплав отливали в стальную форму. Исследования состава стекол методом рентгеноспектрального микроанализа (INCA Energy 3-D MAX, Oxford Instruments) показали, что при синтезе улетучивается до 20 % фтора, а алюминий входит в стекло в количествах 4-5 масс.%.

Для полученных стекол определены характеристические температуры и коэффициент линейного термического расширения (дилатометрическим методом), плотность, микротвердость (методом Виккерса, ПМТ-3), показатели преломления (методом Лодочникова для длин волн 488, 540 и 619 нм), диэлектрическая проницаемость и проводимость (измеритель Е7-12, 1 МГц, серебряные контакты), спектры поглощения (Varian 5000 Cary), спектры люминесценции (QE65000 (Ocean Optics) и Fluorolog FL3-22 (Horiba Jobin Yvon)).

Проведены опыты по кристаллизации стекол с целью получения СКМ с фторидными кристаллическими фазами, которые показали перспективность выбранных составов для получения новых материалов оптики и фотоники.

Примечание

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 14-13-01074. Авторы выражают благодарность научному руководителю доценту Петровой О.Б.

Литература

- 1. Петрова О.Б., Хомяков А. В. Свинцово-фторосиликатные стеклокристаллические материалы, активированные Nd3+, Er3+ и Yb3+. //Оптика и спектроскопия, 2013, том 114, № 6, с. 962–966.

- 2. Rao D.R., Baskaran G.S., Kumar R.V., Veeraiah N. Influence of sesquioxides on fluorescence emission of Yb3+ ions in PbO-PbF2-B2O3 glass system // Journal of Non-Crystalin Solids, 2013, v. 378, p. 265-272.

3. Klimesz B., Dominiak-Dzik G., Zelechower M., Ryba-Romanowski W. Optical study of GeO2–PbO–PbF2 oxyfluoride glass single doped with lanthanide ions. // Optical Materials, 2008, v.30, p.1587–1594.

4. Burtan B., Mazurak Z., Cisowski J., Czaja M., Lisiecki R., Ryba-Romanowski W., Reben M., Wasylak J. Optical properties of Nd3+ and Er3+ ions in TeO2–WO3–PbO–La2O3 glasses.// Optical Materials, 2012, v.34, p. 2050–2054.