Исследование влияния добавок на процессы синтеза AlON

Шульженко А.С.

Студентка

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Институт физики высоких технологий, Томск, Россия

E–mail: alshs93@mail.ru

AlON – твердый раствор в псевдо-бинарной системе Al2O3 - AlN. Его кристаллографическая структура – кубическая шпинель, поэтому его оптические свойства являются изотропными. Уникальное сочетание таких свойств, как термическая и химическая стабильность, механическая прочность и прозрачность, делает AlON применимым для инфракрасных окон и прозрачной брони [1]. Задача создания прозрачных керамических бронематериалов является чрезвычайно актуальной, так как их применение позволит значительно повысить защищённость бойцов и уменьшить вес той техники, где применяется остекление. Таким образом, AlON привлек растущий интерес со стороны как оборонных, так и гражданских отраслей промышленности.

Производство прозрачного AlON чрезвычайно сложная задача, поскольку кроме обычной керамической обработки, остаточная пористость должна быть сведена к минимуму. Это может быть достигнуто путем введения добавок для спекания, которые способствуют уплотнению, образовывая жидкую фазу [2].

С целью исследования влияния добавок на выход оксинитрида алюминия в работе использовали метод простой реакции. В качестве спекающих добавок были выбраны оксиды магния и иттрия.

Для равномерного распределения добавок и исходных порошков, сырьевые смеси готовили следующим образом. Навески порошков смешивали в планетарной мельнице по мокрому способу. В качестве инертной среды смешения использовали изопропиловый спирт. Смесь перемешивали в течение 20 мин. со скоростью 450 оборотов в минуту. Для удаления среды смешения приготовленную суспензию высушивали при 60°С в течение 2 часов.

Для обеспечения более полного контакта между частицами формовали  образцы в виде дисков диаметром 30 мм и высотой 3 – 4 мм при удельном давлении прессования 70 МПа.

Спекание проводили в токе азота при температурах 1850 и 1900ºС с выдержкой при максимальной температуре в течение 6 часов.

В результате проведенных исследований установлена принципиальная возможность получения оксинитрида алюминия заданного состава с использованием порошков оксида и нитрида алюминия в качестве основного сырья, и спекающих добавок (MgO и Y2O3) при температурах 1850 – 1900 ºC.

Установлено, что введение спекающих добавок приводит к интенсификации процессов спекания, сопровождающиеся увеличением линейной усадки в 1,4-2,8 раза и снижением открытой пористости обожженных образцов в 3,2-11,0 раза. Наиболее эффективное воздействие оказывает добавка оксида магния. При этом открытая пористость снижается в 6,5 раз (с 24,5 до 3,6 %) по сравнению с составом без добавок. Увеличение температуры обжига приводит к уменьшению линейной усадки и снижению открытой пористости на 0,2 %. Увеличение количества используемой добавки приводит к значительному увеличению линейной усадки в 1,5 раза.

Литература

- Като С., Киндзоку. Прозрачная керамика. Современное состояние. – Металлы, 1971, т 41, №6, с 75-79

- Yechezkel Ashuach. The Influence of Sintering Additives on the Microstructure and Properties of ALON //Israel Institute of Technology, 2003