Синтез наноструктурированных оксидов железа и высокопрочной магнитной керамики на их основе c применением Золь-гель и SPS технологий

Шичалин О.О.1,2, Портнягин А.С. 1,2, Драньков А.Н. 1,2, Квач А.А. 1,2

Студент

1Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

2Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия

E-mail: oleg.shich@gmail.com

Несмотря на огромное разнообразие методов синтеза FexOy систем, предпочтение отдается тем, которые способны направленно изменять состав, структуру и функциональные свойства получаемых материалов. Однако наиболее перспективным является комбинирование нескольких методов синтеза, что обеспечивает получение материалов с уникальными индивидуальными характеристикам и специфическими свойствами. В настоящей работе представлен комплексный подход для синтеза пористых каталитических и сорбционно активных оксидов железа, который основан на совместном применении золь-гель технологии, обеспечивающей формирование неорганической основы материала (каркаса) и темплатного золь-гель синтеза, способствующего структуризации пористого объема твердого тела (рис. 1 А, Б). Контроль формы и размера пор в темплатном золь-гель синтезе (ТЗГС) обеспечен коллоидным темплатом - силоксан-акрилатной эмульсией (средний размер частиц 160 нм). Формирование необходимого состава твердой фазы (магнетит или гематит) достигается режимами термообработки материала на стадии отжига темплата.

А

Б

В

Рис.1. СЭМ-изображения пористых оксидов железа полученных темплатным золь-гель синтезом при прокаливании: А- 600 0С (Fe3O4-магнетит), Б- 900 0С (Fe2O3-гематит), и В- композитный материал полученный методом SPS (смесь оксидов Fe3O4, Fe2O3).

Получение высокопрочных магнитных компаундов из наноструктурированных порошков оксидов железа систем предлагается проводить путем их консолидации в токе искровой плазмы – технология искрового плазменного спекания «Spark Plasma Sintering» (SPS). Метод обеспечивает получение конструкционно прочных FexOy керамики, модуль Юнга 249 МПа(табл. 1).

Табл.1. Магнитные характеристики пористых оксидов железа полученных темплатным золь-гель синтезом и композитов на их основе консолидированных методом SPS.

| Метод | Образец | T синтеза, 0С | Фазовый состав | Sуд(БЭТ), м2/г | Модуль Юнга, МПа | M, э.м.е./г | Hc, Oe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗГС | Fe(т)-1 | 600 | Fe3O4; α-Fe2O3 | 47,3 | - | 23 | 130 |
|  | Fe(т)-2 | 900 | α-Fe2O3 | 6,2 | - | 0,8 | 1260 |
| SPS | Fe(т/sps)-1 | 900 | Fe3O4; α-Fe2O3 | 0,15 | 108 | 12 | 115 |
|  | Fe(т/sps)-2 | 900 | α-Fe2O3 | 0,7 | 249 | 3,6 | 94 |

Работа выполнена при поддержке ДВФУ.