Новые оксогалогениды висмута со слоистой перовскитоподобной структурой

Захаров А.Ю.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
 химический факультет, Москва, Россия
E-mail alexan.zakharov@yandex.ru

Bi2WO6        Bi4NbO8Cl    Bi4Nb0.6W0.4Cs0.6O8Cl2

(1)                          (2)

Рис. 1. Структуры руселлита и его производных

Многокомпонентные оксиды и оксогалогениды висмута со слоистыми перовскитоподобными структурами привлекают пристальное внимание в связи с большим разнообразием прикладных свойств и богатой структурной химией [1–3]. Одним из факторов, определяющих образование структур, является гетеровалентное замещение в катионных позициях перовскитных слоев с октаэдрическим окружением. Влияние этого фактора 
на структурообразование прослежено нами на примере двух близкородственных структурных типов (1 и 2), производных от структуры русселита Bi2WO6 (Рис. 1). Для обеспечения зарядового баланса необходимо частичное замещение WVI на катионы с меньшим зарядом, однако в зависимости от химической природы и размера заместителя, реализуются обе структуры, либо только структура 2.

Поиск новых соединений со структурами 1 и 2 проводили для MI = Li; MII = Mg, Mn, Co, Ni, Cu, Zn; MIII = Al, Sc, Cr, Fe, Mn, Ga, In, Lu; MIV = Ge, Ti, Zr, Ru, Sn, Hf, Ce. Вещества синтезировали стандартным ампульным методом в вакууме или под варьируемым давлением кислорода. Выбор температурного режима, длительности отжига и исходных веществ подбирали индивидуально. В результате получен массив из более чем 40 соединений.

Соединения со структурой 1 впервые получены нами для M = Li, Mg, Cr, Co, Ni и Sc. Все рентгенограммы интерпретированы нами в предположении тетрагональных примитивных ячеек с a ~ 3.8Å и c ~ 14Å, что согласуется с литературными данными для родственного состава Bi4W1-xCuxO8Cl [2]. Для соединений со структурой 2 набор возможных заместителей ожидаемо расширяется и включает также Al, Ga, In, Sn и Zr.

Влияние замещения в перовскитном слое [(M,W)O4] на особенности состава флюоритоподобных слоев [Bi2O2] изучено нами на примере частичного замещения ионов Bi3+ катионами La3+. Предельная степень замещения (z) в твердых растворах 
Bi4-zLazCo0.25W0.75O8Cl (1) и Bi4-zLazCo0.2W0.8Cs0.6O8Cl2 (2) оказалась равной ≈ 0.7. Проведенное нами рентгеноструктурное исследование Bi3.5La0.5Co0.25W0.75O8Cl (P4/mmm, a = 3.8640(1) Å, c = 14.1996(3) Å, RB = 0.023, 2 = 1.94) показало, что катионы La3+ заполняют только позицию с чисто кислородным окружением.

Литература

1. C.A. Paz de Araujo, J.D. Cuchiaro, L.D. McMillan, M.C. Scott, J.F. Scott. // Nature (London) 1995. V. 374. P. 627-629.

2. D.O. Charkin. // Russ. J. Inorg. Chem. 2008. V. 53. P. 1977 – 1996.

3. K.D.M. Harris, W. Ueda, J.M. Thomas, G.W. Smith. // Angew. Chem. Int. Ed. 1988. V. 27. P. 1227-1416.