Синтез новых разнолигандных комплексов карбоксилатов РЗЭ с N-донорными лигандами

Гребенюк Д. И., Рыжков Н. В.

Студент

Московский  государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет, 119992, Москва, Россия, 
E-mail: grebenyuk_di@mail.ru

Тонкие пленки фторидов и оксидов редкоземельных (РЗЭ) элементов представляют интерес благодаря их уникальным свойствам. Метод химического осаждения из раствора металлорганических соединений требует разработки металлорганических прекурсоров и изучения комплексообразования в соответствующих системах. В качестве прекурсоров были предложены растворы разнолигандных комплексов (РЛК) трифторацетатов и пивалатов РЗЭ (Htfa, Hpiv – трифторуксусная, пивалевая кислоты) с диэтилентриамином (deta). Однако до настоящего момента такие разнолигандные комплексы в литературе не описаны.

Для прогнозирования возможности образования РЛК были проведены квантовохимические DFT-расчеты геометрии молекул Ln(tfa)3, Ln(tfa)3(deta), Ln(tfa)3(deta)2 (Ln = Y, La) и оценен энергетический эффект реакций их образования. Образование комплексов является энергетически выгодным, причем и для лантана, и для иттрия образование Ln(tfa)3(deta)2 более предпочтительно (таблица 1).

Таблица 1. Энергетический эффект реакции ΔE, кДж/моль

| Реакция | Ln = Y | Ln = La |
| --- | --- | --- |
| Ln(tfa)3+deta=Ln(tfa)3(deta) | -383 | -366 |
| Ln(tfa)3(deta)+deta=Ln(tfa)3(deta)2 | -183 | -277 |

Синтезы РЛК трифторацетатов РЗЭ проводили на воздухе и в инертной атмосфере. В результате синтезов было получено четыре новых соединения и найден способ воспроизводимого синтеза Ce6O8(piv)8(deta)4. Кристаллические продукты по данным совокупности методов (РФА, ИК-спектроскопия, CHN-анализ, количественная ЯМР-спектроскопия, комплексонометрическое титрование) имели состав Y(tfa)3(deta)2, La(tfa)3(deta), La(piv)3(deta)2, La9(tfa)15(deta)6(OH)12·H2O,. Для соединений Y(tfa)3(deta)2, La9(tfa)15(deta)6(OH)12·H2O и La(piv)3(deta)2 выполнен РСА.

Рис. 1. Фрагмент структуры Y(tfa)3(deta)2

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №16-03-00923).