Новые сложные пниктиды меди, европия и стронция.

Игнатьев И.А., Плохих И.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия,

E-mail: ivan-ignatyev1997@yandex.ru

Пниктиды редкоземельных и переходных металлов активно изучаются благодаря широкому спектру интересных для практического применения свойств. Исследуются вещества как со слоистыми (сверхпроводники), так и с трехмерными структурами (термоэлектрики и магнетики). Недавно синтезированы новые тройные арсениды Sr7Cu44As23 и Eu7Cu44As23, структура которых производится от BaHg11 [1]. Соединение европия характеризуется ферромагнитным переходом при 17.3 К. Данные об этом структурном типе пока ограничены этими двумя арсенидами и рядом твердыми растворов замещения на основе Eu7Cu44As23 [2].

Цель настоящей работы – дальнейшее развитие структурного типа Eu7Cu44As23 и поиск аналогичных твердых растворов на основе соединения стронция. Исследовали ряд Sr7Cu44-xTxAs23 (T = Fe, Ni, Co). Также проведен поиск изоструктурных антимонидов.

Впервые получен новый антимонид Eu7Cu44Sb23 – граничный состав непрерывного твердого раствора Eu7Cu44As23-xSbх. (Fm3m, a = 17.387(3) Å). Он может быть получен как прямым синтезом из элементов, так и с использованием Cu2Sb в качестве прекурсора, при 550ºС. При более высоких температурах происходит разложение. Sr7Cu44Sb23 при аналогичных условиях получен не был; твердый раствор Sr7Cu44As23-xSbх оказался устойчив только до x = 3.

В изученной области составов твердые растворы на основе Sr7Cu44As23 существенно уже их аналогов на основе Eu7Cu44As23. Наиболее протяженные твердые растворы наблюдаются при замещении меди на никель (M7Cu44-xNixAs23): x  12 для M = Sr и x  18 для M = Eu [2]. Твердые растворы замещения меди на железо и кобальт заметно уже (x  6 для M = Sr и x  8 для M = Eu). Причины такого различия пока что не ясны, однако, возможно, они связаны с различием в электронной конфигурации этих двух металлов и невозможностью степени окисления выше +2 для стронция.

Литература

1. Charkin D.O., Demchyna R., Prots Yu., Borrmann H., Burkhardt U., Schwarz U., Schnelle W., Plokhikh I.V., Kazakov S.M., Abakumov A.M., Batuk D., Verchenko V.Yu., Tsirlin A.A., Curfs C., Grin Yu., Shevelkov A.V. // Inorg. Chem. 2014. V. 53. P. 11173-11184.

2. Charkin D.O., Demchyna R., Prots Yu., Borrmann H., Burkhardt U., Schwarz U., Plokhikh I.V., Kazakov S.M., Abakumov A.M., Verchenko V.Yu., Tsirlin A.A., Grin Yu., Shevelkov A.V.. // XVIII International conference on «Crystal chemistry, X-Ray diffraction and spectroscopic studies of minerals»: October, 13-15 2014, Yekaterinburg, Russia, Book of abstracts. P. 208-209.