Синтез и исследование нового катодного материала KVPO4F

Самарин Александр Шайлович
Студент
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия,
E-mail: samarinchem@gmail.com

Фторидофосфаты состава AVPO4F (A = Li, Na), относящиеся к структурному типу таворита, являются перспективными катодными материалами для металл-ионных аккумуляторов [1, 2]. Ввиду значительно большего ионного радиуса K+ фторидофосфат KVPO4F кристаллизуется в структурном типе калий-титанил фосфата KTiOPO4 (КТФ) [3]. Целью данной работы являлся синтез нового катодного материала на основе KVPO4F с последующим исследованием его электрохимических свойств.

Образцы KVPO4F получены путем двухстадийного твердофазного синтеза с привлечением метода сублимационной сушки для гомогенизации прекурсоров. 
С помощью РФА установлено, что полученные образцы являются однофазными. Уточнение кристаллической структуры KVPO4F методом Ритвельда по данным рентгеновской дифракции (излучение Cu-Kα, λ = 1.5418 Å) подтвердило изоструктурность нового соединения КТФ (пр. группа Pna21 a = 12.8221(4) Å, b = 6.3966(2) Å, c = 10.6114(3) Å, V = 870.10(3) Å3) Методом инфракрасной спектроскопии показано отсутствие адсорбированной и/или кристаллизационной H2O, а также гидроксильных групп в структуре. Химический состав образцов подтвержден методами атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) и локальным рентгеноспектральным анализом на просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ-ЛРСА). Соотношение K:V:P в материале составляет 1.00(5):1.10(8):1.13(5), что соответствует в пределах допустимой погрешности приписываемой химической формуле. Морфология частиц материалов изучена методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). Частицы материала имеют продолговатую округлую форму с линейными размерами 100÷500 нм. Содержание остаточного углерода, установленного методом термогравиметрии (ТГ) в атмосфере воздуха, не превышает 5% масс.

Электрохимические свойства KVPO4F исследованы в ячейках с металлическим литием в качестве анода. Для всех образцов проведено предварительное электрохимическое извлечение ионов калия из структуры. Полученный деинтеркалировнный материал продемонстрировал обратимую электрохимическую активность в интервале потенциалов 2.0-4.7 В (отн. Li/Li+) при различных скоростях циклирования. Максимальная удельная разрядная емкость равна 113 мАч/г (сила тока С/5, ~75% от теоретической, 156 мАч/г). При увеличении силы тока в 200 раз (40С) значение удельной разрядной емкости составляет 50% от теоретической.

Литература

- Barker, J et al. Structural and chemical properties of lithium vanadium phosphate LiVPO4F // Journal of Power Sources 146 (2005) p. 516–520.

- Barker, J. et al. A sodium-ion cell based on the fluorophosphate compound NaVPO4F 
// Journal of the Electrochemical Society 151 (2004) A1670-A1677.

- Fedotov, S. S. et al. AVPO4F (A = Li, K): a 4 V cathode material for high-power rechargeable batteries // Chemistry of Materials 28 (2016) p. 411-415.