Комплексы на основе 2,2’-бипиридил-6,6’-дикарбоновой кислоты

Александрова Ю.В.1, Харчева А.В.2

1Студент

2Аспирант

1Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий, естественно-научный факультет, Москва, Россия

2Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: yulya_aleksandrova_93@bk.ru

Комплексы f-элементов на сегодняшний момент являются перспективными и устойчивыми красителями для иммунофлуоресцентного анализа в биомедицинских исследованиях, так как обладают высокой яркостью и длительным временем жизни их свечения. Люминесцентные свойства этих координационных соединений обеспечиваются строением органического лиганда. В данной работе были синтезированы комплексы европия (Eu) с фосфорорганическими лигандами из амидов гетероциклических кислот, так как данные лиганды хорошо связывают ионы редкоземельных элементов.

Лиганды были получены путем ацилирования вторичных аминов хлорангидридами гетероциклических кислот. Фосфорсодержащее соединение подвергалось гидролизу с помощью (CH3)3SiCl/NaI с последующей обработкой водой.
Строение полученных соединений было установлено на основании спектров ЯМР 1H, 13C ,31P , ИК и масс-спектрометрии.

Было изучено взаимодействие полученных диамидов с нитратами и трифторацетатами трехвалентых лантаноидов, изучены фотофизические свойства синтезированных комплексов. В УФ области располагается максимум оптической плотности в растворах комплексов. Спектры люминесценции содержат максимумы, характерные для иона редкоземельного элемента – 615 нм для европия (Eu). Комплекс нитрата европия Eu(NO3)3  с лигандом на основе 2,2’-бипиридила в растворе метанола имеет квантовый выход 36%, но при добавлении воды падает до 15%. А дальнейшее разбавление спирта водой не изменяет квантового выход комплекса.