Cинтез производных фуллерена C60(OR)5Cl с использованием ДМСО

О. А. Краевая

Студент

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, ВХК РАН, Москва, Россия

okraevaya@inbox.ru

Модификация каркаса фуллерена C60 остатками тиолов, фосфитов, аминов и спиртов является важнейшим путем синтеза производных С60, обладающих ценными свойствами. В частности, в нашей группе исследованы реакции C60Cl6 с С, P, N и S-нуклеофилами, которые стали основой эффективных методов синтеза водорастворимых производных фуллерена для биомедицинских приложений.

В данной работе мы исследовали реакции  C60Cl6 с О-нуклеофилами и показали, что они промотируются ДМСО, что позволило получить соединения состава С60(OR)5Cl с высокими выходами. Важно, что добавление ДМСО сильно подавляет образование продуктов элиминирования, таких как C60(OR)2 и C60. Причиной подобного эффекта является, по-видимому, стабилизация образующихся в ходе реакции анион-радикалов в результате сольватации молекулами ДМСО.

Таким образом, осуществлен синтез и полная характеризация серии производных С60(OR)5Cl, включая соответствующий фуллеренол (R=H). Синтезировано первое водорастворимое производное C60(OCH2CH2COOK)5Cl с присоединенными аддендами на основе солей оксикислот.

Автор выражает благодарность своему научным руководителям Хакиной Е. А. и Трошину П.А. за помощь на всех этапах выполнения работы, а также Перегудову А.С., Черняку А.В. и Мартыненко В.М. за регистрацию спектров ЯМР и масс-спектров.