Исследование деструкции экстракционно-хроматографических смол под действием γ-излучения
Зобнин В.А.1, Васильев А.Н.1,2
Студент, м.н.с.
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

2Институт ядерных исследований РАН, Москва, Россия
E–mail: vladislav-zobnin@yandex.ru

В настоящее время для выделения радионуклидов получил широкое распространение метод экстракционной хроматографии, он сочетает в себе селективность жидкость-жидкостной экстракции с экспрессностью операций колоночной хроматографии. Экстракционно-хроматографическая смола представляет собой инертный пористый полимерный или силикатный носитель с закрепленной фазой, состоящей из индивидуального жидкого экстрагента или из смеси экстрагентов.

Определение радиационной устойчивости экстракционно-хроматографических материалов – важная задача, так как за время хроматографического разделения сорбенты могут подвергаться воздействию высоких доз ионизирующего излучения. Исследование такого воздействия особенно важно для изотопных генераторов, когда требуется удерживание нуклидов на смоле в течение недель и месяцев.

В данной работе рассматриваются смолы, закрепленные фазы которых состоят из 4,4`(5`)-дитретбутилциклогексано-18-краун-6, растворенного в октаноле, (Sr Resin, Triskem Int.) и N,N,N’,N’-тетра-н-октилдигликоламида (DGA Resin, Triskem Int.). Навеску смолы помещали в раствор кислоты (6 M HNO3 для DGA Resin и 3 M HClO4 для Sr Resin) и облучали в изотопном фотонном излучателе (источник - 137Cs, мощность дозы – 2,28 Гр/мин).  Максимальная доза, поглощенная сорбентом, составила 30 кГр. Для определения влияния ионизирующего излучения на смолы DGA Resin и Sr Resin, сравнивались коэффициенты удерживания Am(III) и Sr(II), соотвественно, на облученном и необлученном сорбентах, а также емкости этих сорбентов по отношению к Sr(II).

Коэффициент удерживания не изменялся в исследуемом диапазоне поглощенных доз. Для DGA Resin коэффициент удерживания Am(III) при сорбции из 6 М HNO3 составил 5·103, а для Sr Resin Sr(II) из 3 М HClO4 – 180 свободных колоночных объемов.

В отличие от коэффициентов удерживания, емкость сорбента снижается даже для относительно небольших доз. Так, при поглощенной дозе 10 кГр, сорбционная емкость Sr Resin снижается на 4-7%. Для необлученного сорбента емкость составляет 9,0±0,1 мг/мл сорбента, после облучения - 8,6±0,1 мг/мл. В случае сорбента DGA Resin уменьшение емкости составило 20-22% (с 9,8±0,7 мг/мл сорбента до 7,7±0,2 мг/мл).