Синтез мезопористого цеолита Li-LSX и его сравнение с микропористым аналогом

Леонова Александра Александровна

аспирант

Институт Катализа (ИК) им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: aaleonova@catalysis.ru

Цеолит LSX широко применяется в промышленности в процессах разделения и очистки смесей газов в форме Li-LSX. Основной недостаток этого цеолита – медленная диффузия молекул газов в микропорах. Один из способов минимизировать этот недостаток – формирование системы связанных мезопор в каркасе цеолита.

В данной работе был проведен синтез цеолита LSX (LSX-ini) и его модификация водным раствором хлорида лития: как одностадийная – с формированием образца LSX-Li-мик, так и двухстадийная (через стадию частичного декатионирования) – в результате был получен образец LSX-Li-мезо. Был проанализирован химический состав этих образцов, а также исследована их текстура посредством газовой адсорбции N2 при 77К, CO2 и CH4 при 273К.

Низкотемпературная газовая адсорбция азота показывает, что одностадийная обработка приводит к получению микропористого образца, а двухстадийная модификация приводит к формированию мезопор в каркасе цеолита.

Результаты химического анализа и газовой адсорбции CO2/CH4 (таблица 1) показывают, что в ходе двухстадийной обработки степень обмена на литий вдвое превышает степень обмена, достигаемую в случае одностадийной модификации. Селективность (α) мезопористого образца существенно превышает селективность микропористого (селективность была рассчитана, как отношение значений адсорбции CO2 к CH4 при 760 торр).

| Таблица 1. Модули образцов и зависимость селективности адсорбции CO2/CH4 от степени обмена на Li. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Li*/ЭЯ | модуль | α, 760 торр |
| LSX-ini | 0 | 2,03 | 5,3 |
| LSX-Li-мик | 18 | 2,03 | 5,6 |
| LSX-Li-мезо | 36 | 2,03 | 8,4 |
| *Количество Li рассчитано из баланса между содержанием Al и Na+K. |  |  |  |

Двухстадийная модификация цеолита LSX (образец LSX-Li-мезо) привела к получению мезопористого цеолита с селективностью адсорбции CO2/СH4 выше, чем в случае одностадийного обмена. Рост селективности вероятно связан с ростом степени обмена на литий, и поэтому модификация в две стадии позволяет снизить затраты на дорогой источник лития за счет возможности сокращения кратности обмена.