Разработка способа электроосаждения сплава медь-свинец из экологически безопасного электролита

Минина М.В.

Студентка

Тверской государственный университет, 
химико-технологический факультет, Тверь, Россия
E–mail: minina.maria13@gmail.com

Для осаждения сплава медь-свинец в гальваностегии часто используют электролит, в состав которого входят азотнокислая медь и азотнокислый свинец, а также с целью повышения коррозийной стойкости покрытий вводятся поверхностно-активное вещество ОП-10 и трилон Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Данный состав электролита имеет некоторые недостатки. В частности, ЭДТА не поддается разложению в живой природе, что негативно влияет на окружающую среду, а также использование в рецептуре специально подготовленной дистиллированной воды увеличивает затраты на процесс электроосаждения. Предлагаемый в данной работе экологически безопасный комплексон, ЭДДЯК [1,2] автоматически связывает соли жесткости (кальция и магния) водопроводной воды и, таким образом, обеспечивает используемой воде свойства дистиллированной (lgKCaL=4,23;lgKMgL=5,82) [3]. Кроме того, ЭДДЯК быстро разлагается в живой природе. Этилендиаминдиянтарная кислота в водном растворе предлагаемого электролита обеспечивает образование координационных соединений, где в качестве ионов-комплексообразователей выступают медь и свинец, а лигандом является экологически безопасная этилендиаминдиянтарная кислота. Протекающий в растворе процесс комплексообразования металлов с ЭДДЯК препятствует гидролизу солей и обеспечивает стабильность электролита. В ходе эксперимента установлено, что комплексы свинца с синтезированными нами комплексонами наилучшим образом описываются в интервале рН=1,8-4,3. В другой работе, посвященной изучению комплексов свинца [5], показано, что образование комплексов PbL и PbL2 наблюдается в интервале рН=3,5-4,9. Причем максимальное количество PbL наблюдается при рН=4,2. Поэтому, эксперимент по осаждению медь-свинцового покрытия проводится при рН=4,2, катодной плотности тока 1,0-3,0 А/дм2 и температуре 20-25oC при непрерывном перемешивании с использованием платиновых анодов.

Благодаря замене в рецептуре электролита не разлагающейся в природной среде ЭДТА на экологически безопасный комплексон ЭДДЯК и дистиллированной воды на водопроводную достигается высокая коррозионная стойкость получаемых покрытий и повышение экологической безопасности электролита и процесса. Изобретение может быть использовано в приборостроении и при дополнительной антикоррозионной защите углеродистых сталей крупногабаритных узлов, деталей, труб и других сооружений.

Литература

- S.Metsarinae, T.Tuhkanen, R.Aksela. Photodegradanion of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and ethylenediamine disuccinic acid (EDDS) within natural UV radiation range // Chemosphere. 45 (2001). P. 949-955;

- V. M. Nikolskiy, L. N. Tolkacheva, A. A. Yakovlev, Y. M. Khalyapina, T. I. Smirnova. Decrease in Environmental Pollution by Complexones as Factor of Biodiversity Preservation// European Researcher, 2013, Vol. (63), № 11-2, P. 2675 – 2680

- И.П. Горелов, В.А. Бабич. Комплексообразование щёлочноземельных металлов с этилендиаминдиянтарной кислотой // Журнал неорганической химии, 1971, Т. 16, №4, С. 902-905.

- Васильев Е.П., Зайцева Г.А., Тукумова Н.В Комплексообразование ионов Cd2+ и Pb2+  с иминодиянтарной кислотой в водных растворах  // Журнал физической химии, 1996, Т.70, №5, С. 817.