Применение седиментационного анализа для определения дисперсности композиционных углеграфитовых материалов

Подтынников И.А., Николаев А.И.

Магистрант, Аспирант

Российский Химико-Технологический Университет имени Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: podtynnikov94@rambler.ru

Одним из методов, позволяющим оценить дисперсность материала, является седиментация. К плюсам данного метода можно отнести: простоту выполнения, доступность оборудования, простой способ обсчета результатов эксперимента. Однако, есть и ряд минусов - необходимость подбора индивидуальных условий для каждого исследуемого материала, которые устанавливаются экспериментально. При исследовании углеродных материалов высокой дисперсности может возникнуть искажение результатов из-за образования агломератов и агрегатов. Поэтому необходимо принимать специальные меры по дезагрегации углеродных порошков в процессе подготовки дисперсной системы для исследования [1].

В данной работе были найдены состав дисперсии, использованной для седиментационного анализа углеродных материалов на примере кокса непрокаленного пекового, а также условия его проведения (высота столба жидкости — 13,6 см, время осаждения — 30-90 мин). Для приготовления дисперсии бралась навеска кокса массой 0,2 г. В качестве дисперсной среды использовалась вода в виду её доступности и безопасности. Объем воды для приготовления одной дисперсии составляет 320 мл. Так как кокс является гидрофобным материалом, для приготовления его водной дисперсии, необходимо использовать растворы ПАВ. В работе использовался неионогенный (высокомолекулярный) ПАВ Triton x 100. Количество добавляемого ПАВ подбиралось экспериментально и составило 2 мл. Приготовленные дисперсии перед анализом обрабатывались ультразвуком (время обработки — 6 мин, мощность — 35 Вт) для разбиения присутствующих агрегатов.

Полученные данные (кривые седиментации) обрабатывались аналитическим         методом. В расчете использовали значения плотности частиц и среды, равными 1,598 г/см3 и 1,000 г/см3, соответственно. За размер частиц принимали эквивалентный диаметр. В результате расчетов был определен наивероятнейший диаметр частиц dн = 21,8 мкм.

Так же для оценки морфологии и дисперсности частиц использовался метод сканирующей электронной микроскопии. По результатам обсчёта фотографии средний диаметр составил 38,4 мкм, что расходится с данными эксперимента по седиментации. Это объясняется тем, что в случае электронной микроскопии данный диаметр является среднечисленным, в то время как в случае седиментации полученный диаметр является среднемассовым, и для одной и той же системы эти значения будут разными.

Литература

1. Фиалков А.С.  Процессы и аппараты производства порошковых углеграфитовых материалов / А. С. Фиалков. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 687 с.