Изучение влияния добавки ПАВ на физико-химические свойства сульфатных электролитов цинкования

Дудкина М.А.

Студент

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Энгельсский технологический институт (филиал), Саратов, Россия

E-mail: m-dudkina19@mail.ru

Сульфатные электролиты цинкования, относящиеся к категории «кислых» - широко применяются в гальванотехнике. Они отличаются сравнительно высокой скоростью осаждения; катодным выходом по току, близким к 100%; дешевизной. Основным недостатком сульфатных электролитов цинкования является их низкая рассеивающая способность (РС).

Одним из направлений повышения РС сульфатных электролитов цинкования является подбор поверхностнo-активных веществ (ПАВ). Вопрос механизма влияния ПАВ на протекание электродных реакций является актуальным в теоретической и прикладной электрохимии.

Цель настоящей работы состояла в изучении влияния ПАВ на величину электропроводности электролита. В качестве ПАВ применялось соединение, синтезированное к. х. н. Чадиной В. В. 5-фенил-3-(3,4-диметоксибензилиден)-3H-фуран-2-OH, которое способно взаимодействовать с компонентами электролита цинкования и обладает малой токсичностью.

Для проведения эксперимента использовались модельные электролиты,
содержащие - ZnSO4 ∙ 7Н2О концентрацией 0,523; 0,610; 0,697; 0,781; 0,872; 0,958 моль/л. Измерение электропроводности данных электролитов проводилось на кондуктометре «Эксперт – 2000» при температуре 25 - 55°С без ПАВ и с добавкой ПАВ. Как следует из экспериментальных данных (таблица 1), введение добавки ПАВ приводит к незначительному снижению электропроводности раствора. С целью выявления причин снижения электропроводности, исследовалась возможность образования комплексных соединений иона цинка с ПАВ. Для этого была использована методика, разработанная В. И. Кравцовым (потенциометрический метод)[1].Результаты анализа показали, что в исследуемых элекролитах возможно образование комплексных соединений с координационным числом-2 при содержании добавки ПАВ 3 мл/л и 5 мл/л. Следовательно, при электроосаждении цинка из электролитов, содержащих данную добавку, будут создаваться условия для получения равномерных осадков.

Таблица 1

Электропроводность исследуемых электролитов при 30 ± 1 °С.

| Электролит | Электропроводность, мСм/см |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация ZnSO4 ∙ 7Н2О, моль/л |  |  |  |  |  |
|  | 0,523 | 0,610 | 0,697 | 0,784 | 0,872 | 0,958 |
| ZnSO4 ∙ 7Н2О | 34,80 | 40,30 | 44,00 | 48,20 | 51,70 | 55,00 |
| ZnSO4 ∙ 7Н2О + 3 мл/л ПАВ | 33,77 | 39,20 | 42,70 | 46,30 | 49,70 | 52,90 |
| ZnSO4 ∙ 7Н2О + 5 мл/л ПАВ | 33,40 | 39,10 | 42,60 | 46,20 | 49,50 | 52,80 |
| ZnSO4 ∙ 7Н2О + 10мл/л ПАВ | 33,80 | 39,40 | 42,90 | 46,50 | 50,30 | 53,40 |

Литература

1. Кравцов В. И. Равновесие и кинетика электродных реакций комплексов металлов/ В. И. Кравцов.- Л.: Химия, 1985.-208 с.