Умные кристаллы производного тиакаликс[4]арена

Габдулхаев М.Н.

студент

Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ, Казань, Россия

E-mail: muhammet.gabdulhayev@mail.ru

Каликсарены являются перспективными рецепторами для молекулярного распознавания органических соединений в сенсорных системах [1], применяются для разделения газов, а также в качестве лекарственных средств [2]. Особый интерес представляют каликсарены, способные существовать в различных полиморфных модификациях. Метастабильные полиморфы позволяют улучшить эффективность связывания и разделения газов, а в лекарственных препаратах повысить биологическую активность, нивелировать их побочные действия [2].

Способность каликсарена образовать метастабильные полиморфы, является результатом запоминания им истории приготовления. Подобный эффект памяти о «госте» признак «умного» поведения.

Целью данной работы было определение способности к  молекулярному распознаванию органических соединений производного трет-бутилтиакаликс[4]арена за счет образования метастабильного полиморфа. Сравнение свойств клатратов, приготовленных в бинарных системах «гость-хозяин» и твердофазным замещением связанного «гостя» на другие «гости»

Объектами исследования были 25,27-ди(этилкарбоксиметилокси)-26,28-дигидрокси-трет-бутилтиакаликс[4]арена (1), который был предоставлен нашими киевскими партнерами, и органические гости: спирты, арены, хлорпроизводные, ацетонитрил, циклогексан и пиридин.

Анализ термической стабильности и состава проводили измерением с помощью совмещенного метода термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-спектрометрическим анализом газообразных продуктов разложения.

В результате выполнения работы выявлено, что «хозяин» проявляет селективность. Возможность регулирования селективности рецептора в зависимости от изменения условий приготовления является признаком «умного» поведения каликсарена 1. Было обнаружено молекулярное распознавание хлороформа за счет образования метастабильной полиморфной фазы 25,27-ди(этилкарбоксиметилокси)-26,28-дигидрокси-трет-бутилтиакаликс[4]арена (1). Удается получить клатраты с большей сорбционной емкостью при замещении хлороформа в клатрате с 1, чем в бинарной системе «гость»+1, а также клатраты, которые не удается получить прямым способом.

Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании ФЦКП физико-химических исследований веществ и материалов КФУ. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Горбачуку В.В.

Список использованной литературы

- Сафина, Г.Д. Влияние конфигурации тетракарбоксипроизводного трет-бутилтиакаликс[4]арена на его рецепторные свойства по отношению к парообразным органическим соединениям / Г.Д. Сафина, М.А. Зиганшин, И.И. Стойков, И.С. Антипин, В.В. Горбачук // Изв. Ак.наук. Сер. Хим. – 2009. – №1. – С.71-79.

- Nimse, S.B. Biological applications of functionalized calixarenes / S.B. Nimse, T. Kim // Chem. Soc. Rev. –2013. – V. 42. – P. 336–386.