Электроокисление метаналя на нанокомпозитах палладий – полипиррол

Горьков К.В., Мустафина Э.Р.

Аспирант, студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: gorkovk@yandex.ru

Определение метаналя (формальдегид), являющегося побочным продуктом окисления метанола в спиртовых топливных элементах и канцерогенным веществом, представляет важную экоаналитическую задачу. Последние исследования в данной области направлены на разработку амперометрических сенсоров. Среди них можно выделить два основных класса: биосенсоры и сенсоры на основе металлов, в частности, палладия. Основной проблемой биосенсоров является низкая стабильность, а сенсоров на основе наночастиц металлов – низкая воспроизводимость свойств, обусловленная вариациями морфологии электроактивного слоя, которые возникают даже при воспроизведении одного и того же способа синтеза.

В данной работе в качестве электроактивного слоя амперометрических сенсоров на формальдегид предложены композиты на основе наночастиц палладия 1.2-1.5 нм, равномерно распределенных в матрице полипиррола, получаемые методом одностадийного химического синтеза [1]. Достоинством таких материалов является высокая воспроизводимость морфологии и свойств. Модификация инертного электрода композитами палладий-полипиррол осуществлялась методами капельного нанесения порошка композита с полимерным связующим на поверхность электрода и формирования пленки путем погружения электрода в раствор синтеза.

В работе изучен механизм электроокисления метаналя в щелочном растворе на таких композитах в сравнении с палладированным электродом в инертной и кислородной атмосферах [2]. Изучена природа пиков, возникающих при потенциодинамической поляризации таких электродов в растворе метаналя, установлено влияние рН раствора, присутствия метанола, формиатов и СО на электроактивность полученных электрокатализаторов в отношении формальдегида. Определены сенсорные характеристики палладий-полипиррольных катализаторов: коэффициент чувствительности, диапазон определяемых концентраций, предел обнаружения, время отклика. Показано, что использование композитов палладий-полипиррол в качестве электрокатализаторов позволяет определять формальдегид даже в кислородной атмосфере, а коэффициент чувствительности и предел обнаружения формальдегида почти на два порядка превышают аналогичные показатели для палладированного электрода. Полученные электрокатализаторы селективны по отношению к формальдегиду в смешанном растворе формальдегида, метанола и формиат-анионов (pH13).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 15-03-06351 А и 16-38-60164 мол_а_дк). Авторы выражают благодарность своим научным руководителям д.х.н. Золотухиной Е.В. и д.ф.-м.н. Воротынцеву М.А.

Литература

1. Magdesieva T.V., Nikitin O.M., Zolotukhina E.V., Vorotyntsev M.A. Palladium nanoparticles–polypyrrole composite as an efficient catalyst for cyanation of aryl halides // Electrochimica Acta. 2014. V. 122. P. 289-295.

2. Горьков К.В., Золотухина Е.В., Мустафина Э.Р. и др. Электрокаталитическая активность наноструктурированного композита палладий-полипиррол в реакции окисления формальдегида // ДАН. 2016. Т. 467. № 1. С. 54-57.