Анализ влияния дисперсного наполнителя на газотранспортные свойства полиэфиримида Ultem® и сополиэфиримида на его основе Siltem®

Янькова Наталья Александровна

Аспирант

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: yankovanatali@gmail.com

По литературным данным известно, что высокоселективные мембранные материалы на основе полиэфиримидов имеют низкую производительность из-за низкой проницаемости[1]. В литературе рассматриваются различные пути регулирования проницаемости, к примеру, внедрение объемных заместителей и кремний-содержащих фрагментов в химическую структуру полимера или введение высокодисперсного наполнителя в полимерную матрицу[2]. Так, при введении наполнителей различной структуры авторы ожидают изменение механизма проницаемости вследствие образования межфазного слоя на границе «полимер наполнителей», имеющего другие транспортные характеристики, что может приводить, как к изменению коэффициента диффузии при сохранении показателей сорбции, так изменению сорбции материала при сохранении диффузии за счет сорбции во внутреннем объеме МОКП или на межфазной границе.

В работе использовались следующие наполнители: МОКП - MIL-101 и ZIF-8, а также алмазная шихта (АШ), как модель непористой функционализированной частицы.

В качестве объектов исследования были выбраны гибкоцепные термопластичные полимеры: полиэфиримид Ultem®, сополиэфиримид на его основе, содержащий кремний органические фрагменты в цепи марки Siltem®.

Был получен и охарактеризован ряд растворов полимеров в N-метилпирролидоне в диапазоне концентраций от 20 до 30% масс. при фиксированном содержании АШ (1% масс.), ZIF-8 и MIL-101(10% масс.) [6]. Для оценки газотранспортных характеристик был получен ряд пленочных образцов при различных условиях формования.

Наибольший прирост проницаемости по всем исследуемым газам, кроме водорода, достигается при внесении АШ, что связано с преимущественным транспортом газа по межфазной границе «полимер-наполнитель», причем большое количество поверхностных функциональных групп и их разнообразие не оказывают существенного влияния на механизм транспорта газа. С другой стороны, добавление МОКП оказывает незначительное влияние на проницаемость сорбирующихся газов или приводит к ее росту, что связано с изменением коэффициента диффузии при сохранении показателей сорбции, за счет межмолекулярного взаимодействия поверхностных групп частиц МОКП и функциональных групп полимерной составляющей или изменению сорбции материала при сохранении диффузии за счет сорбции во внутреннем объеме МОКП.

Таким образом, при содержании МОКП в количестве, на порядок большем, чем АШ, проницаемость и селективность композитных материалов на основе Siltem® меняется незначительно, в отличие от резкого повышения их проницаемости при сохранении селективности в результате добавки АШ, и оказывает инверсионное действие на селективность композитных образцов на основе Ultem® при слабом влиянии на их проницаемость.

Литература

- Мулдер М.: Введение в мембранную технологию. М.: Мир. 1999

- Chaidou C. I., Pantoleontos G., Koutsonikolas D. E., Kaldis S. P.,Sakellaropoulos G. P.: Gas Separation Properties of Polyimide-Zeolite Mixed Matrix Membranes // Sep. Sci. and Tech. 2012, №47(7). р. 950-962

- Chung T.-S., Jiang L. Y., Li Y., Kulprathipanja S. Mixed matrix membranes (MMMs) comprising organic polymers with dispersed inorganic fillers for gas separation// Prog. Polym. Sci. 2007, №32. p. 483–507

- Kim S., Chen L., Johnson J. K., Marand E.: Polysulfone and functionalized carbon nanotube mixed matrix membranes for gas separation: Theory and experiment //J. of Memb. Sci. 2007, №294. p.147–158

- Cong H., Radosz M., Towler B. F., Shen Y.: Polymer–inorganic nanocomposite membranes for gas separation//Sep. and Pur. Tech. 2007 №55. р.281–291

- Meek, S.T.; Greathouse, J.A.; Allendorf, M.D. Metal-organic frameworks: A rapidly growing class of versatile nanoporous materials. Adv. Mater. 2011, 23, 249–267