СТРУКТУРА, ФРАКТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЯДЕРНЫХ ФИЛЬТРОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ

НАНО- И МИКРОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА

Маслёнкова Е.В.

1Студент

1Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова,  Москва, Россия

E-mail: elena-masss@yandex.ru

Методами растровой электронной (РЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ), энергодисперсионной (ЭДС) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), оптической спектроскопии исследована структура и оптические свойства осадков нано- и микрочастиц серебра, сформированных на поверхности ядерных фильтров на основе полиэтилентерефталатной плёнки (ЯФ со средним диаметром пор 0,2, 0,4 и 2,0 мкм, толщина плёнки 10±1 мкм, производство ООО «Реатрек» (Обнинск, Калужская область)) в результате прохождения сквозь поры ЯФ аэрозолей серебра с концентрацией частиц от 1,5·105 до ~4,5·106 см-3. Установлено, что структура осадка изменяется с увеличением концентрации частиц серебра в аэрозоле: при низких концентрациях на поверхности ЯФ наблюдали островковые плёнки, состоящие из изолированных нано-/микрочастиц Ag; в области промежуточных концентраций (~106 см-3) происходило преимущественное заполнение микропор ЯФ осаждающимися частицами Ag, а при высоких концентрациях происходило образование пористой плёнки серебра 
на поверхности ЯФ. Методами ЭДС и РФЭС было показано, что поверхность нано-/микрочастиц серебра является частично окисленной, что может быть связано со способом генерации аэрозоля в искровом разряде, развивающемся в воздушной среде. Фрактальные характеристики (таблица) поверхности исходного и модифицированного частицами серебра ЯФ оценивали методом «нормированного размаха» посредством обработки РЭМ/АСМ-изображений с помощью доступного в интернете ПО Gwyddion2.43, ImageJ 1.49, FRACTAN 4.4.

Таблица – Показатель Херста и фрактальная размерность поверхности ядерных фильтров, модифицированных нано- и микрочастицами серебра в зависимости от концентрации частиц в аэрозоле

| № | Концентрация, см-3 | Показатель Херста | Фрактальная размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,9044 ± 0,0619 | 2,0956 ± 0,0619 |
| 2 | 1,56·105 | 0,9167 ± 0,0618 | 2,0833 ± 0,0618 |
| 3 | 3,34·106 | 0,6469 ± 0,1262 | 2,3531 ± 0,1262 |
| 4 | 4,38·106 | 0,9186 ± 0,0723 | 2,0814 ± 0,0723 |

Как следует из таблицы, наблюдается заметное изменение характеристик микроструктуры поверхности при проведении осаждения во втором режиме. Уменьшение величины показателя Херста свидетельствует о том, что поверхность становится более «изрезанной» из-за увеличения вклада хаотической составляющей. Именно во втором режиме осаждения отчётливо проявляются дифракционные и интерференционные эффекты в спектрах оптического пропускания изученных образцов ЯФ: происходит коротковолновой сдвиг интерференционной картины, изменяется спектральная форма полосы светорассеяния за счёт усиления взаимодействия между дифракционными модами и плазмонами серебра на поверхности ЯФ и в порах.

Настоящее исследование проведено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (Субсидия на проведение прикладных научных исследований от «27» июля 2015 года № 14.579.21.0098, уникальный идентификатор ПНИ RFMEFI57915X0098).