О возможности восстановления Eu3+ до Eu2+ в процессе синтеза гибридных материалов на основе металлорганических комплексов Eu и стеклянной матрицы Анурова М.О.

Аспирант

Ермолаева Е.В.

студент

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 
Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E–mail: maria_anyrova93@mail.ru

Гибридные материалы (ГМ) на основе органических люминофоров и неорганических стекол могут оказаться перспективными материалами для создания новых светоизлучающих устройств, в том числе белого цвета. В [1-2] ГМ синтезировали путем проведения высокотемпературной гетерофазной реакции между фенантролиновыми комплексами Eu (III), и легкоплавким оксифторидным стеклом состава 80PbF2-20B2O3. В спектрах фотолюминесценции (ФЛ) полученных ГМ присутствуют как типичные узкие линии, связанные с f-f переходами в Eu3+, так и широкая полоса 400-550 нм. Для ГМ на основе пирализол-замещенных люминофоров эта широкая полоса менее интенсивна, чем линии Eu3+, а для люминофоров с нафтильной группой интенсивность «зеленой» полосы значительно превосходит линии Eu3+. Был предложен механизм обменной реакции, при которой элементы стеклянной матрицы связываются с органическими лигандами люминофора с образованием свинцовых комплексов. Однако появление широкой полосы может быть связано с тем, что при окислении органического комплекса при высокой температуре происходит восстановление Eu3+ до Eu2+, для которого также характерна широкая полоса в области 390-630 нм, связанная с 4f 65d 1→ 4f 7 переходами и сильно зависящая от окружения [3].

Целью данной работы было определить возможность восстановления Eu3+ до Eu2+ в процессе синтеза ГМ и принадлежность широкой полосы ФЛ к Eu2+ или металлорганическому соединению. Для этого было синтезировано в восстановительных условиях стекло состава 79PbF2-20B2O3-1EuF3, а также ряд ГМ, в которых в качестве неорганической матрицы использовали стекла 80PbF2-20B2O3 или 79PbF2-20B2O3-1EuF3, а в качестве органической части отдельные лиганды с нафтильной и фенантролиновой группой. Синтез проводили также как и ГМ в [2]. Анализ спектров ФЛ показал, что синтез и длительный (более 70 часов) отжиг в восстановительных условиях позволил восстановить незначительную часть Eu3+ до Eu2+, при этом максимум полосы Eu2+ в данной матрице соответствует 435 нм, что лежит в более коротковолной части спектра, чем широкая полоса в ГМ (480-500 нм). Введение в расплав Eu-содержащего стекла лигандов не приводит к изменению спектра, т.е. не происходит восстановления. Таким образом, при синтезе ГМ не происходит восстановления Eu.

Примечание

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 14-13-01074. Автор выражает благодарность научному руководителю доценту Петровой О.Б.

Литература

- Petrova O., Taydakov I., Anurova M., Akkuzina A., Avetisov R., Khomyakov A., Mozhevitina E., Avetissov I. Luminescent hybrid materials based on an europium organic complex and borate glasses. // J. Non-Cryst. Solids. 2015, v. 429, p. 213–218

- Petrova O., Taydakov I., Anurova M., Akkuzina A., Avetisov R., Khomyakov A., Avetissov I. New fluorescent hybrid materials in oxyfluoride glass matrix. // Abstracts Book of 5th European Conference on Crystal Growth(ECCG-2015), Bologna, Italy 9-11 September 2015, S11-P16.

- Dorenbos, P. Energy of the first 4f7-4f65d transition of Eu2+ in inorganic compounds. // Journal of Luminescence. 2003, v. 104, p. 239–260.