Термодинамика слабосвязанного кислорода в твёрдых растворах

Pr1-xYxBaCo2O6–δ при повышенных температурах

Политов Борис Вадимович

Студент

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина,

Институт естественных наук, Екатеринбург

E-mail: politoffboris@yandex.com

Сложные оксиды со структурой перовскита являются перспективными материалами для использования в различных отраслях науки и техники. Одними из главных областей применения являются катализ, компоненты высокотемпературных электрохимических устройств, мембраны для разделения газов и аккумуляторы кислорода. В последнее время значительное внимание уделяется изучению физико-химических свойств перовскитоподобных кобальтитов LnBaCo2O6–δ (Ln – лантаноид), характерными особенностями которых являются чередование слоев LnOδ – CoO4 – BaO вдоль оси c и широкая область гомогенности по кислороду [1]. Целью данной работы является изучение термодинамики кислорода в кристаллических фазах Pr1-xYxBaCo2O6–δ (x= 0; 0.1), влияние замещения иттрием подрешётки празеодима на термомеханические свойства исследуемых составов, а также анализ особенностей кислородного обмена с газовой фазой при различных внешних условиях. В рамках поставленных задач получены функциональные зависимости содержания кислорода в исследуемых сложных оксидах от температуры и парциального давления кислорода в газовой фазе, измерены коэффициенты термического расширения и определены экспериментальные зависимости химического потенциала и парциальных мольных термодинамических потенциалов кислорода от δ. Для описания кислородной нестехиометрии использовали квазихимический подход, в котором двойной перовскит рассматривался как идеальный раствор ионов и дефектов в соответствующих кристаллографических позициях. В рамках данного подхода рассчитаны температурные и концентрационные зависимости химического потенциала, а также парциальные мольные энтальпии и энтропии кислорода, точно описывающие результаты эксперимента. Для незамещенного кобальтита PrBaCo2O6–δ определены значения промежуточной интегральной теплоты растворения кислорода, которые хорошо коррелируют с данными работы [2].

1. Maignan, A., Martin, C., Pelloquin, D. et. al., 1999. Structural and Magnetic Studies of Ordered Oxygen-Deficient Perovskites LnBaCo2O5+δ, Closely Related to the ‘‘112’’ Structure. Solid State Chem., 142, 247-260.

2. Ivanov, I.L., Zuev, A.Yu., Tsvetkov, D.S. et. al., 2014. Oxygen content and thermodynamics of formation of double perovskites REBaCo2O6−δ (RE = Gd, Pr). Thermochimica Acta, , 578, 28-32.